MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE REIMPERMEABILIZACION DE  AZOTEAS EN VARIAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO

La presente memoria refiere a los trabajos a realizarse en varias azoteas de distintas dependencias con las siguientes áreas aproximadas de reparación:

- Dirección Nacional de Educación Policial (Camino Maldonado 5952, 1800m2)

- Seccional 14, de Montevideo (Av. Italia 5569, 720 m2 )

- Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) (Miguelete 2341, 360 m²).

0. OBRAS A REALIZAR

Se trata de la impermeabilización (suministro y colocación) de varios sectores en tres  edificios del Ministerio del Interior, en esta ciudad.

Se trata de la impermeabilización (suministro y colocación) de varios techos horizontales. En todos los casos se considerará estos aspectos generales pero se analizar en particular en cada anexo las consideraciones para cada edificio.

Se procederá al retiro de la impermeabilización existente en su total, verificación, rectificación de pendiente de todos los sectores. Se deberá sacar toda la vegetación existente, todos los depósitos de escombros y materiales existentes y rellenar los orificios existentes.

Luego de preparada toda la superficie, se procederá a  la colocación (totalmente adherida) de membrana plasto asfáltica pre-elaborada de 4mm. de espesor, con alma central de polietileno y revestimiento de lámina de aluminio gofrado, o similar de caucho asfáltica con las capas necesarias para su correcta ejecución (cumpliendo las normas UNIT e IRAM). Se deberán colocar camineros de membrana mineralizada en los sectores de desagües de pluviales y en todos los sectores indicados en planos.

Se adjuntan a la presente los gráficos correspondientes a los trabajos planteados y el rubrado para la presentación de las ofertas. Se desglosará por cada uno de los edificios.

1. ALCANCE:

Esta Memoria Constructiva complementa la información expresada en planos, planillas, detalles, y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, se procederá conforme a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto, pero que la buena ejecución indique como necesaria y que de alguna manera pueda afectar la cotización de los distintos rubros, deberá ser consultada para obtener la aclaración pertinente. De no ser así, se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados, y se exigirá su realización.

Si hubiere discrepancias entre los recaudos del Anteproyecto se deberá consultar al Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior (DPA) para ser dilucidados.

De encontrarse contradicciones una vez iniciada la obra, el contratista estará obligado a indicar la existencia de las mismas a la Supervisión de Obra del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior, con la antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

Los recaudos excluyentes a ser entregados conjuntamente con la oferta, se detallan en el Anexo 1 de la presente Memoria.

El Contratista proveerá a los operarios las protecciones personales que correspondan y las instrucciones de uso y mantenimiento de las mismas de acuerdo con el Decreto 124/014.

Seguridad

Se deberán tomar todas las protecciones para asegurar la correcta circulación de usuarios sin que éstos puedan correr riesgo alguno.

Prevención de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.

Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. Cada sub contratista deberá también tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de evitar daños a los sectores existentes y habilitados. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del contratista.

Lluvias.

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Limpieza de obra periódica.

Deberá incluir en su propuesta la limpieza de obra, aunque no esté indicada en el rubrado modelo que se adjunta, ya que toda el área de trabajo debe permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales. El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones

Materiales

Todos los  materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en ésta Memoria, debiendo contar con la aprobación del Arquitecto Supervisor de Obra.

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del contratista.

Si el Arquitecto Supervisor de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales procederá de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidad de los mismos.

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buen estado, salvo especificación expresa consignada en esta memoria.

Normativa a aplicar:

UNIT 1058:2000 Productos asfálticos para cubiertas. Membranas preelaboradas. Membranas de asfalto oxidado plástico con armadura central de polietileno y revestimiento de aluminio. 

UNIT 1059:2000 Productos asfálticos para cubiertas. Membranas preelaboradas. Membranas de asfalto oxidado plástico con armadura central de polietileno y revestimiento de geotextil

UNIT 1065:2000 Productos asfálticos para cubiertas. Membranas preelaboradas de asfalto oxidado plástico. Criterios de colocación, uso y mantenimiento.

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la verificación de los elementos que interfieran con el proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc.

A esos efectos se fijará una VISITA ÚNICA Y OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

La empresa podrá también realizar todas las visitas y cateos que se consideren necesarios para conformar y elaborar su oferta. A tales efectos se deberán coordinar estas actuaciones con el Departamento de Proyectos del Área de Infraestructura de del Ministerio del Interior, de forma de autorizar el ingreso a los lugares donde los trabajos serán ejecutados

TRABAJOS A REALIZAR

Previo al inicio de obras el Supervisor de Obra junto al oferente coordinaran la forma en que los trabajos se desarrollaran de modo de generar los mínimos inconvenientes al normal funcionamiento.

2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZO DE OBRA:

Los recaudos entregados para cotizar por parte del Ministerio del Interior constituyen un anteproyecto, por lo que la empresa adjudicataria deberá realizar el proyecto ejecutivo definitivo para la construcción de las obras.

El mismo contendrá todos los recaudos necesarios para una correcta interpretación en obra de todos los elementos (graficados según norma UNIT 1208:2013), y deberá ser firmado por el profesional competente en la materia (ingeniero estructural, eléctrico, sanitario, electromecánico, etc.) así como también por un único técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil) quien será el responsable técnico que representará al Oferente.

El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo, será de 15 días calendarios para la totalidad  e de acuerdo a lo indicado en el Pliego. Si pasado dicho plazo NO se ha entregado el Proyecto Ejecutivo, comenzará a correr el plazo de obra, aunque NO implique que se puede comenzar la misma.

El plazo máximo de obra  será de 150 días calendario para los tres edificios.

- Dirección Nacional de Educación Policial (hasta 120 días calendario)

- Seccional 14, de Montevideo (Av. Italia 5569 (100 días calendario)

- Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) (Miguelete 2341, 360 m²), (90 días calendario )

La obra NO podrá comenzarse bajo ningún concepto, hasta que quede aprobado el Proyecto Ejecutivo o hasta que se dé autorización expresa por parte del Departamento de Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

Las piezas que constituyen el Proyecto Ejecutivo a entregar, se detallan en Anexo 2 de la presente Memoria.

RECAUDOS MÍNIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA.

Los recaudos se presentarán ordenados, doblados y foliados, en el orden detallado a continuación, en dos  vías: original y copia, en láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:95, según la escala exigida y las necesidades.

TODOS los Planos firmados y convalidados de la propuesta técnica presentada. Toda la documentación gráfica se presentará además en cds  de respaldo digital.

Memoria Constructiva de la propuesta presentada firmada por técnico responsable.

- Certificado de ensayo realizado por LATU de que la membrana a aplicar cumple con la Norma UNIT 1058 y muestra de membrana cotizada.

Cronograma y Rubrado.

Se tendrá en cuenta el  RUBRADO BÁSICO  que se adjunta para la formulación de la propuesta y el cronograma de avance físico de obra. NO SE PODRÁ ELIMINAR NINGÚN ITEM DEL RUBRADO BASICO ENTREGADO, debiéndose cotizar TODOS los items. De ser necesario se podrán agregar items únicamente al final del Rubrado Básico y que deben estar incluidos en el total de la Oferta presentada.

RUBRADO:

La propuesta económica se deberá desglosar (para el control de las liquidaciones por avance), de acuerdo al rubrado entregado.

GARANTÍA.

Al darse como culminadas las tareas (tras la recepción de obras), la empresa deberá librar garantía escrita por los trabajos ejecutados por la misma por el termino de 10 años (como se establece para estos casos) así como entregar por escrito esta garantía para cada uno de los edificios.

NOTAS

Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta memoria o a los planos antes de comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deberán ser aprobados por el Departamento de Proyectos y/o el Departamento de Obras del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda. Una vez que los mismos fueran autorizados, el Contratista deberá actualizar los recaudos respectivos dejando constancia de ello a través del envío de una copia de dichas modificaciones al Departamento de Proyectos y/o al Departamento de Obras del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.

De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva, cada oferente deberá realizar su propuesta en base al rubrado de trabajos propuesto e incluirá de forma independiente el Monto Imponible.

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de chequeo por parte del Supervisor de Obra y que se deberá llenar y firmar por el Director de la Obra y el responsable profesional o técnico en cada materia.

Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

La presente memoria refiere a los trabajos a realizarse en las azoteas del sector de comedor, personal y casona de la Dirección Nacional de Educación Policial.

0. OBRAS A REALIZAR

Se trata de la impermeabilización (suministro y colocación) de tres de los edificios de  la Escuela Nacional de Policía (ver gráfico), cita en Camino 
Maldonado 5952 y Carlo Magno de esta ciudad.

Se trata de la impermeabilización (suministro y colocación) de los siguientes techos horizontales: azotea de Casona; azotea de sector de personal y , azotea del comedor(ver gráfico).

La azotea suma aproximadamente 1800 m2 (incluido pretiles). Las empresas oferentes ratificarán o rectificarán el metraje siendo responsables del mismo.

Se procederá al retiro de la impermeabilización existente en su total, verificación, rectificación de pendiente de todos los sectores. Se deberá sacar toda la vegetación existente, todos los depósitos de escombros y materiales existentes y rellenar los orificios existentes.

Luego de preparada toda la superficie, se procederá a  la colocación (totalmente adherida) de membrana plasto asfáltica pre-elaborada de 4mm. de espesor, con alma central de polietileno y revestimiento de lámina de aluminio gofrado, o similar de caucho asfáltica con las capas necesarias para su correcta ejecución (cumpliendo las normas UNIT e IRAM). Se efectuarán además el enductado y protección de las canalizaciones de abastecimiento existentes. Se deberán colocar camineros de membrana mineralizada en los sectores de desagües de pluviales y en todos los sectores indicados en planos.

Se adjuntan a la presente los gráficos correspondientes a los trabajos planteados y el rubrado para la presentación de las ofertas.

1. DEMOLICIONES

Se ejecutarán de acuerdo al plano de azotea

- todos los revoques flojos de pretiles, aleros, elementos flojos de fachada, etc.

- los restos de instalaciones en desuso y todos aquellos elementos en desuso depositados en ellas.

- Extraer todos los elementos que estén en las azoteas (materiales de desecho, arboles, arbustos, relleno de huecos, etc)

2. ALBAÑILERÍA

En el caso de ductos que presentan entradas para canalizaciones de agua o de aire acondicionado, estas se deberán de proteger del ingreso de agua y del sol. Se deberán proteger las canalizaciones de abastecimiento para evitar del deterioro del sol.

Se repararán todos los pretiles de las azoteas reparando y reconstruyendo todos los revoques.

3. IMPERMEABILIZACION

Se deberán de reimpermeabilizar todos los sectores de cubierta indicados en plano, todos los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con la Norma  1065:2000; 1052:2000 y 1058:2000 de UNIT para colocación de membranas.

Condiciones que deben cumplir las cubiertas sobre las que se realizarán los trabajos de impermeabilización:

No debe realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar prejudiciales, en particular cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne las condiciones necesarias señaladas que se detallan a continuación, en caso contrario, debe esperarse el tiempo necesaria o procederse a su adecuación.

Secas: En caso de que se hubiese acumulado agua sobre la cubierta, la misma deberá secarse antes de iniciarse las etapas de colocación de la membrana.

Firme, plana y uniforme: No deberán existir fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana.

Pendientes: se deberán verificar antes de realizar la impermeabilización, las mismas no podrán ser inferior al 1% según normativa del MTOP, siendo a cargo del oferente la realización de las mismas. Especial cuidado deberán tener en los desagües de pluviales.

Procedimiento a realizar:

En los sectores con membrana de aluminio existente, se procederá de la siguiente manera:

- Se retirara toda la membrana existente en el sector de cubierta a impermeabilizar.

- Se recompondrán las pendientes.

- Se aplicará en donde sea necesario, un alisado de arena gruesa y Pórtland al  3 x 1 (capa de regularización) dejando una superficie lisa y pareja para la colocación de una membrana asfáltica de 4 mm, ya que no se podrá ver en ninguna caso el despiezo de las tejuelas.

Esta capa de regularización: Debe ser estable, homogéneo, lisa, estar limpia, superficialmente seca y curada.

La condición de curado se establece a los 28 días. Un método sencillo de verificación de la sequedad, es colocar un metro cuadrado de polietileno (100 µm) sobre la superficie, adherido en todo su perímetro y verificar a las 24 horas la ausencia de condensación. Se debe considerar en la capa de regularización la realización de juntas de dilatación.

Se debe exigir un mínimo de 2cm de mortero de arena y portland consistente y no disgregable, con una resistencia mecánica acorde al uso previsto, pero nunca menor de 2MPa.

- En los ángulos diedros formados por la intersección del plano de el techo con el de los muros laterales, medianeras, pretiles y ductos, se ejecutará una media caña la cual estará cubierta por la impermeabilización. Se deberá tener especial cuidado en los cables que se deberán reposicionar en el mismo lugar así como las canalizaciones de abastecimiento. Los encuentros verticales, tales como pretiles, chimeneas de ventilación, etc., deben estar acabados con una media caña o un chaflán a 45º. En el punto más crítico, se debe disponer como mínimo de 80 cm de adherencia sobre el elemento vertical o toda su altura si no llegara a contar con esta altura.

El procedimiento continuará de la siguiente forma:

-Se limpiará adecuadamente la superficie, la misma deberá quedar limpia libre de polvo, suciedad, óxido, musgo, etc. Se eliminará la posibilidad de que existan especies vegetales debajo de la nueva membrana sobretodo los helechos existente. La superficie debe estar seca, en caso que se hubiese acumulado agua, la misma deberá secarse antes de la colocación de la membrana, en resumen la superficie quedará perfectamente plana sin rugosidades.

-Posteriormente a esto se rectificarán las pendientes hacia las bocas de desagües. Será a cargo del oferente la reconstrucción del embudo de pluvial . No se admitirá acopio de escombros en las azoteas.

En los puntos de encuentro de la cubierta con los pretiles se solapará completamente la membrana como se indican en los detalles. Se colocar membrana mineralizada para transitar en todas las bocas desagüe y en los pretiles.

- Se aplicará en todos los casos, una imprimación será tal hasta cubrir 500 g/m2. Esta se dará en las zonas en las que la membrana irá adherida a la cubierta, incluyendo muros perimetrales (hasta donde se vaya a colocar la membrana) y pretiles. En la zona de la cubierta se aplicarán tres manos de imprimación para lograr una mejor adherencia de las membranas a colocar. El material de imprimación se dejará secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo.

Como capa impermeabilizante (en cubierta y en pretiles) se colocará membrana plastoasfaltica de 4mm terminación aluminio gofrado que cumpla con la norma UNIT 1058:2000.

Esta se colocará sobre el sustrato antes detallado y sin que existan puntas o aristas que puedan deteriorarla.En los puntos de desagüe, se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica y prestando especial cuidado en no disminuir la sección de salida de pluviales. Las entradas de pluviales que se canalicen por tubería llevaran en su entrada globo protector de alambre galvanizado en caliente, reponiendo los faltantes.

En los cerramientos verticales sin tratar se deberá revocar, proteger los hierros con sika armatec,  se deberá colocar luego dos manos de pintura tipo sika Guard Acrylic o Incafrent. En aleros se repararan todas las partes flojas y desprendimientos de revoques y se cepillarán las superficies, dejándolas secas y libres de sedimentos y polvillo.

En los pretiles y/o muros perimetrales si se aplicará una doble solapa en la zona de los pretiles, es decir que se dejara subir la membrana sin aluminio, para después cubrirla con la solapa que baja de los pretiles, tal como se indica en el esquema. Se deberá subir y cubrir toda la altura de los pretiles, el sector que queda visto se deberá pintar con membrana liquida de igual color al de la fachada.

#### Membrana en pretiles

Se cubrirán la superficie total de  los Pretiles según lo indica la norma UNIT 1059:2000

Se deberán desmontar o trasladar los equipos de aire acondicionado para facilitar las tareas de impermeabilización y reposicionarlos colocándose sobre losetas de hormigón armado y poliestireno expandido de alta densidad.

Se deberá de prestar especial atención en los casos en que se presenten piezas metálicas (fijaciones de estructuras metálicas, etc.) fijadas a los pretiles para que estos no se conviertan en puntos de acceso de agua (especial cuidado sector de atena).

Los aires acondicionados deberán colocarse sobre losetas prefabricadas, verificando que los mismos no corten la circulación del agua hacia los desagües .

Con igual cuidado se deberá de proceder en el caso de los ductos cuando estos presentan entradas para canalizaciones de agua o de aire acondicionado.

La membrana debe estar por debajo de todas las instalaciones.

Soldadura de la membrana.

Los rollos de la membrana deberán colocarse sucesivamente  desde la parte más baja a la más alta de las cubiertas. El primer rollo se colocará en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dará un tiempo prudencial de estabilización a efectos de que se eliminen las ondulaciones propias del bobinado.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato al cual previamente se le aplicó imprimación en el 100% de la superficie.

Se calentará la superficie del film anti-adherente con soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, y cuidando que la llama  no queme el asfalto o el alma central. Posteriormente se adherirá a la cubierta con una leve presión que ayude a que el asfalto se distribuya  uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una exudación del mismo hacia el borde de la soldadura. Se dará terminación al material exudado con una cuchara metálica caliente, a efectos de lograr un acabado homogéneo.

El segundo rollo se solapara no menos de 10cm sobre el primero siguiendo la pendiente de la cubierta; se calentarán con el soplete ambas membranas a soldar y se juntarán realizando la terminación de la zona de soldadura según lo indicado en el punto anterior; y así sucesivamente con el resto de los rollos. Se aplicará pintura aluminizada con base asfáltica en las zonas de soldadura que queden vistas, para proteger el asfalto exudado de la acción de los rayos solares y mejorar el aspecto estético.

Membrana liquida

En los sectores donde se ubica los techos inclinados se colocará membrana liquida, según gráficos que se adjuntan.

Limpieza y desobstrucción de caños de bajada y desagües.

Se hará la limpieza y desobstrucción de los caños de bajada y de los desagües para permitir un correcto escurrimiento de las aguas de lluvia.

El trabajo no se considerará completo y terminado hasta que la circulación de aguas sea fluida en todo el sistema.

Control de ejecución de las cubiertas.

A los efectos de verificar la soldadura de la membrana en el desagüe, se debe realizar una prueba de estanqueidad para comprobar si aparecen humedades debajo del mismo.

Para ello se debe obstruir el desagüe asegurando que quede impermeable por debajo de la terminación del embudo de la membrana. A continuación se llena de agua hasta un nivel por encima del embudo y se mantiene en estas condiciones durante 6 horas como mínimo.

Luego de efectuado el control de ejecución, se deberá realizar un seguimiento en las 48 hs. posteriores a la realización del ensayo.  Previamente al ensayo general de azotea, se recomienda el ensayo particular de cada desagüe en la etapa de conformación de los embudos correspondientes. En caso de constatarse fallos en la impermeabilización se deberán de realizar las reparaciones correspondientes en los trabajos realizados y en todo aquello que resultare dañado durante el transcurso de las pruebas (cielorrasos, tabiques, etc.).

Una vez finalizado el ensayo, se debe destapar el desagüe y verificar la aparición de humedades. Se debe realizar un seguimiento visual en las 24 horas posteriores a la realización del nuevo ensayo.

4-Barandas y escaleras

Se dispondrá de una escalera para el acceso a las azoteas según detalle que se adjunta, así como todas las barandas de seguridad de 0,10; 0,50 y 1,00 m del nivel de piso terminados fijados a los muros en su parte inferior con las planchuelas correspondientes en el sector de tanques.

5-Techo de Isopanel

Los trabajos para el sector A comprenden,

- desmantelamiento de techo existente, chapas, impermeabilización, babetas y todo elemento de soporte que se considere necesario quitar previo a la preparación del sustrato para el nuevo techo a colocar.que da hacia el patio, verificando las pendientes mínimas exigidas por las chapas traslucidas.

-protección humidica tipo Lusol o superior así como la verificación de la estructura de madera existente.

-suministro y colocación de techo de isopanel de 15 cm con pendiente adecuada.

6-Instalación eléctrica

En el sector de la casona se re acondicionara el tablero existente en la Casona, colocando las llaves de corte correspondientes.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE REIMPERMEABILIZACION DE  AZOTEAS SECCIONAL 14

La presente memoria refiere a los trabajos a realizarse en las azoteas en la Seccional 14, de Montevideo.

0. OBRAS A REALIZAR

Se trata de la impermeabilización (suministro y colocación) de todos los techos horizontales de

la seccional 14, ubicada en Av. Italia 5569 en la ciudad de Montevideo.(ver gráfico).

La azotea suma aproximadamente 720 m2 (incluido pretiles). Las empresas oferentes ratificarán o rectificarán el metraje siendo responsables del mismo.

Se procederá al retiro de la impermeabilización existente en su total, verificación, rectificación de pendiente todo el sector y sobretodo en el sector del derrame libre. Se deberá sacar toda la vegetación existente y rellenar los orificios existentes.

Luego de preparada toda la superficie, se procederá a  la colocación (totalmente adherida) de membrana plasto asfáltica pre-elaborada de 4mm. de espesor, con alma central de polietileno y revestimiento de lámina de aluminio gofrado, o similar de caucho asfáltica con las capas necesarias para su correcta ejecución (cumpliendo las normas UNIT e IRAM). Se efectuarán además el enductado y protección de las canalizaciones de abastecimiento y de eléctrica existentes. Se deberán colocar camineros de membrana mineralizada en los sectores de desagües de pluviales y en todos los sectores indicados en planos.

Se adjuntan a la presente los gráficos correspondientes a los trabajos planteados y el rubrado para la presentación de las ofertas.

1. DEMOLICIONES

Se ejecutarán de acuerdo al plano de azotea

- todos los revoques flojos de pretiles, aleros, elementos flojos de fachada, etc.

- los restos de instalaciones en desuso y todos aquellos elementos en desuso depositados en ellas.

- Extraer todos los elementos que estén en las azoteas (materiales de desecho, arboles, arbustos, relleno de huecos, etc)

2. ALBAÑILERIA

En el caso de ductos que presentan entradas para canalizaciones de agua o de aire acondicionado, estas se deberán de proteger del ingreso de agua y del sol.

3. IMPERMEABILIZACION

Se deberán de reimpermeabilizar todos los sectores de cubierta indicados en plano, todos los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con la Norma  1065:2000; 1052:2000 y 1058:2000 de UNIT para colocación de membranas.

Condiciones que deben cumplir las cubiertas sobre las que se realizarán los trabajos de impermeabilización:

No debe realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar prejudiciales, en particular cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne las condiciones necesarias señaladas que se detallan a continuación, en caso contrario, debe esperarse el tiempo necesaria o procederse a su adecuación.

Secas: En caso de que se hubiese acumulado agua sobre la cubierta, la misma deberá secarse antes de iniciarse las etapas de colocación de la membrana.

Firme, plana y uniforme: No deberán existir fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana.

Pendientes: se deberán verificar antes de realizar la impermeabilización, las mismas no podrán ser inferior al 1% según normativa del MTOP, siendo a cargo del oferente la realización de las mismas. Especial cuidado deberán tener en los desagües de pluviales.

Procedimiento a realizar:

En los sectores con membrana de aluminio existente, se procederá de la siguiente manera:

- Se retirara toda la membrana existente en el sector de cubierta a impermeabilizar.

- Se recompondrán las pendientes.

- Se aplicará en donde sea necesario, un alisado de arena gruesa y Pórtland al  3 x 1 (capa de regularización) dejando una superficie lisa y pareja para la colocación de una membrana asfáltica de 4 mm, ya que no se podrá ver en ninguna caso el despiezo de las tejuelas.

Esta capa de regularización: Debe ser estable, homogéneo, lisa, estar limpia, superficialmente seca y curada.

La condición de curado se establece a los 28 días. Un método sencillo de verificación de la sequedad, es colocar un metro cuadrado de polietileno (100 µm) sobre la superficie, adherido en todo su perímetro y verificar a las 24 horas la ausencia de condensación. Se debe considerar en la capa de regularización la realización de juntas de dilatación.

Se debe exigir un mínimo de 2cm de mortero de arena y portland consistente y no disgregable, con una resistencia mecánica acorde al uso previsto, pero nunca menor de 2MPa.

- En los ángulos diedros formados por la intersección del plano de el techo con el de los muros laterales, medianeras, pretiles y ductos, se ejecutará una media caña la cual estará cubierta por la impermeabilización. Se deberá tener especial cuidado en los cables que se deberán reposicionar en el mismo lugar así como las canalizaciones de abastecimiento. Los encuentros verticales, tales como pretiles, chimeneas de ventilación, etc., deben estar acabados con una media caña o un chaflán a 45º. En el punto más crítico, se debe disponer como mínimo de 80 cm de adherencia sobre el elemento vertical o toda su altura si no llegara a contar con esta altura.

El procedimiento continuará de la siguiente forma:

-Se limpiará adecuadamente la superficie, la misma deberá quedar limpia libre de polvo, suciedad, óxido, musgo, etc. Se eliminará la posibilidad de que existan especies vegetales debajo de la nueva membrana sobretodo los helechos existente. La superficie debe estar seca, en caso que se hubiese acumulado agua, la misma deberá secarse antes de la colocación de la membrana, en resumen la superficie quedará perfectamente plana sin rugosidades.

-Posteriormente a esto se rectificarán las pendientes hacia las bocas de desagües. Será a cargo del oferente la reconstrucción del embudo de pluvial . No se admitirá acopio de escombros en las azoteas.

En los puntos de encuentro de la cubierta con los pretiles se solapará completamente la membrana como se indican en los detalles. Se colocar membrana mineralizada para transitar en todas las bocas desagüe y en los pretiles.

- Se aplicará en todos los casos, una imprimación será tal hasta cubrir 500 g/m2. Esta se dará en las zonas en las que la membrana irá adherida a la cubierta, incluyendo muros perimetrales (hasta donde se vaya a colocar la membrana) y pretiles. En la zona de la cubierta se aplicarán tres manos de imprimación para lograr una mejor adherencia de las membranas a colocar. El material de imprimación se dejará secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo.

Como capa impermeabilizante (en cubierta y en pretiles) se colocará membrana plastoasfaltica de 4mm terminación aluminio gofrado que cumpla con la norma UNIT 1058:2000.

Esta se colocará sobre el sustrato antes detallado y sin que existan puntas o aristas que puedan deteriorarla.

En los puntos de desagüe, se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica y prestando especial cuidado en no disminuir la sección de salida de pluviales. Las entradas de pluviales que se canalicen por tubería llevaran en su entrada globo protector de alambre galvanizado en caliente, reponiendo los faltantes.

En los cerramientos verticales sin tratar se deberá revocar, proteger los hierros con sika armatec,  se deberá colocar luego dos manos de pintura tipo sika Guard Acrylic o Incafrent. En aleros se repararan todas las partes flojas y desprendimientos de revoques y se cepillarán las superficies, dejándolas secas y libres de sedimentos y polvillo.

En los pretiles y/o muros perimetrales si se aplicará una doble solapa en la zona de los pretiles, es decir que se dejara subir la membrana sin aluminio, para después cubrirla con la solapa que baja de los pretiles, tal como se indica en el esquema. Se deberá subir y cubrir toda la altura de los pretiles, el sector que queda visto se deberá pintar con membrana liquida de igual color al de la fachada.

#### Membrana en pretiles

Se cubrirán la superficie total de  los Pretiles según lo indica la norma UNIT 1059:2000

Se deberán desmontar o trasladar los equipos de aire acondicionado para facilitar las tareas de impermeabilización y reposicionarlos colocándose sobre losetas de hormigón armado y poliestireno expandido de alta densidad.

Se deberá de prestar especial atención en los casos en que se presenten piezas metálicas (fijaciones de estructuras metálicas, etc.) fijadas a los pretiles para que estos no se conviertan en puntos de acceso de agua (especial cuidado sector de atena).

Los aires acondicionados deberán colocarse sobre losetas prefabricadas, verificando que los mismos no corten la circulación del agua hacia los desagües .

Con igual cuidado se deberá de proceder en el caso de los ductos cuando estos presentan entradas para canalizaciones de agua o de aire acondicionado.

La membrana debe estar por debajo de todas las instalaciones.

Soldadura de la membrana.

Los rollos de la membrana deberán colocarse sucesivamente  desde la parte más baja a la más alta de las cubiertas. El primer rollo se colocará en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dará un tiempo prudencial de estabilización a efectos de que se eliminen las ondulaciones propias del bobinado.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato al cual previamente se le aplicó imprimación en el 100% de la superficie.

Se calentará la superficie del film anti-adherente con soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, y cuidando que la llama  no queme el asfalto o el alma central. Posteriormente se adherirá a la cubierta con una leve presión que ayude a que el asfalto se distribuya  uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una exudación del mismo hacia el borde de la soldadura. Se dará terminación al material exudado con una cuchara metálica caliente, a efectos de lograr un acabado homogéneo.

El segundo rollo se solapara no menos de 10cm sobre el primero siguiendo la pendiente de la cubierta; se calentarán con el soplete ambas membranas a soldar y se juntarán realizando la terminación de la zona de soldadura según lo indicado en el punto anterior; y así sucesivamente con el resto de los rollos. Se aplicará pintura aluminizada con base asfáltica en las zonas de soldadura que queden vistas, para proteger el asfalto exudado de la acción de los rayos solares y mejorar el aspecto estético.

Limpieza y desobstrucción de caños de bajada y desagües.

Se hará la limpieza y desobstrucción de los caños de bajada y de los desagües para permitir un correcto escurrimiento de las aguas de lluvia.

El trabajo no se considerará completo y terminado hasta que la circulación de aguas sea fluida en todo el sistema.

Control de ejecución de las cubiertas.

A los efectos de verificar la soldadura de la membrana en el desagüe, se debe realizar una prueba de estanqueidad para comprobar si aparecen humedades debajo del mismo.

Para ello se debe obstruir el desagüe asegurando que quede impermeable por debajo de la terminación del embudo de la membrana. A continuación se llena de agua hasta un nivel por encima del embudo y se mantiene en estas condiciones durante 6 horas como mínimo.

Escalera de acceso a este sector de azoteas

Se proveerá de 1 escalera para acceso a azotea, según detalle que se adjunta.

Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE REIMPERMEABILIZACION DE  AZOTEAS EN DINALI

La presente memoria refiere a los trabajos a realizarse en las azoteas en DINALI, en la calle Miguelete 2341, en la ciudad de Montevideo.

0. OBRAS A REALIZAR

Se trata de la impermeabilización (suministro y colocación) de los siguientes techos horizontales: azotea 2; azotea 4, azotea 5, azotea 6, azotea 7 y azotea 8 (ver gráfico).

La azotea suma aproximadamente 360 m2 (incluido pretiles). Las empresas oferentes ratificarán o rectificarán el metraje siendo responsables del mismo.

Se procederá al retiro de la impermeabilización existente en su total, verificación, rectificación de pendiente de todos los sectores. Se deberá sacar toda la vegetación existente, todos los depósitos de escombros y materiales existentes y rellenar los orificios existentes.

Luego de preparada toda la superficie, se procederá a  la colocación (totalmente adherida) de membrana plasto asfáltica pre-elaborada de 4mm. de espesor, con alma central de polietileno y revestimiento de lámina de aluminio gofrado, o similar de caucho asfáltica con las capas necesarias para su correcta ejecución (cumpliendo las normas UNIT e IRAM). Se efectuarán además el enductado y protección de las canalizaciones de abastecimiento existentes. Se deberán colocar camineros de membrana mineralizada en los sectores de desagües de pluviales y en todos los sectores indicados en planos.

Se adjuntan a la presente los gráficos correspondientes a los trabajos planteados y el rubrado para la presentación de las ofertas.

1. DEMOLICIONES

Se ejecutarán de acuerdo al plano de azotea

- todos los revoques flojos de pretiles, aleros, elementos flojos de fachada, etc.

- los restos de instalaciones en desuso y todos aquellos elementos en desuso depositados en ellas.

- Extraer todos los elementos que estén en las azoteas (materiales de desecho, arboles, arbustos, relleno de huecos, etc)

2. ALBAÑILERIA

En el caso de ductos que presentan entradas para canalizaciones de agua o de aire acondicionado, estas se deberán de proteger del ingreso de agua y del sol. Se deberán proteger las canalizaciones de abastecimiento para evitar del deterioro del sol.

3. IMPERMEABILIZACION

Se deberán de reimpermeabilizar todos los sectores de cubierta indicados en plano, todos los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con la Norma  1065:2000; 1052:2000 y 1058:2000 de UNIT para colocación de membranas.

Condiciones que deben cumplir las cubiertas sobre las que se realizarán los trabajos de impermeabilización:

No debe realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar prejudiciales, en particular cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.

Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne las condiciones necesarias señaladas que se detallan a continuación, en caso contrario, debe esperarse el tiempo necesaria o procederse a su adecuación.

Secas: En caso de que se hubiese acumulado agua sobre la cubierta, la misma deberá secarse antes de iniciarse las etapas de colocación de la membrana.

Firme, plana y uniforme: No deberán existir fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dañar la superficie de la membrana.

Pendientes: se deberán verificar antes de realizar la impermeabilización, las mismas no podrán ser inferior al 1% según normativa del MTOP, siendo a cargo del oferente la realización de las mismas. Especial cuidado deberán tener en los desagües de pluviales.

Procedimiento a realizar:

En los sectores con membrana de aluminio existente, se procederá de la siguiente manera:

- Se retirara toda la membrana existente en el sector de cubierta a impermeabilizar.

- Se recompondrán las pendientes.

- Se aplicará en donde sea necesario, un alisado de arena gruesa y Pórtland al  3 x 1 (capa de regularización) dejando una superficie lisa y pareja para la colocación de una membrana asfáltica de 4 mm, ya que no se podrá ver en ninguna caso el despiezo de las tejuelas.

Esta capa de regularización: Debe ser estable, homogéneo, lisa, estar limpia, superficialmente seca y curada.

La condición de curado se establece a los 28 días. Un método sencillo de verificación de la sequedad, es colocar un metro cuadrado de polietileno (100 µm) sobre la superficie, adherido en todo su perímetro y verificar a las 24 horas la ausencia de condensación. Se debe considerar en la capa de regularización la realización de juntas de dilatación.

Se debe exigir un mínimo de 2cm de mortero de arena y portland consistente y no disgregable, con una resistencia mecánica acorde al uso previsto, pero nunca menor de 2MPa.

- En los ángulos diedros formados por la intersección del plano de el techo con el de los muros laterales, medianeras, pretiles y ductos, se ejecutará una media caña la cual estará cubierta por la impermeabilización. Se deberá tener especial cuidado en los cables que se deberán reposicionar en el mismo lugar así como las canalizaciones de abastecimiento. Los encuentros verticales, tales como pretiles, chimeneas de ventilación, etc., deben estar acabados con una media caña o un chaflán a 45º. En el punto más crítico, se debe disponer como mínimo de 80 cm de adherencia sobre el elemento vertical o toda su altura si no llegara a contar con esta altura.

El procedimiento continuará de la siguiente forma:

-Se limpiará adecuadamente la superficie, la misma deberá quedar limpia libre de polvo, suciedad, óxido, musgo, etc. Se eliminará la posibilidad de que existan especies vegetales debajo de la nueva membrana sobretodo los helechos existente. La superficie debe estar seca, en caso que se hubiese acumulado agua, la misma deberá secarse antes de la colocación de la membrana, en resumen la superficie quedará perfectamente plana sin rugosidades.

-Posteriormente a esto se rectificarán las pendientes hacia las bocas de desagües. Será a cargo del oferente la reconstrucción del embudo de pluvial . No se admitirá acopio de escombros en las azoteas.

En los puntos de encuentro de la cubierta con los pretiles se solapará completamente la membrana como se indican en los detalles. Se colocar membrana mineralizada para transitar en todas las bocas desagüe y en los pretiles.

- Se aplicará en todos los casos, una imprimación será tal hasta cubrir 500 g/m2. Esta se dará en las zonas en las que la membrana irá adherida a la cubierta, incluyendo muros perimetrales (hasta donde se vaya a colocar la membrana) y pretiles. En la zona de la cubierta se aplicarán tres manos de imprimación para lograr una mejor adherencia de las membranas a colocar. El material de imprimación se dejará secar previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni desprendimiento del mismo.

Como capa impermeabilizante (en cubierta y en pretiles) se colocará membrana plastoasfaltica de 4mm terminación aluminio gofrado que cumpla con la norma UNIT 1058:2000.

Esta se colocará sobre el sustrato antes detallado y sin que existan puntas o aristas que puedan deteriorarla.

En los puntos de desagüe, se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica y prestando especial cuidado en no disminuir la sección de salida de pluviales. Las entradas de pluviales que se canalicen por tubería llevaran en su entrada globo protector de alambre galvanizado en caliente, reponiendo los faltantes.

En los cerramientos verticales sin tratar se deberá revocar, proteger los hierros con sika armatec,  se deberá colocar luego dos manos de pintura tipo sika Guard Acrylic o Incafrent. En aleros se repararan todas las partes flojas y desprendimientos de revoques y se cepillarán las superficies, dejándolas secas y libres de sedimentos y polvillo.

En los pretiles y/o muros perimetrales si se aplicará una doble solapa en la zona de los pretiles, es decir que se dejara subir la membrana sin aluminio, para después cubrirla con la solapa que baja de los pretiles, tal como se indica en el esquema. Se deberá subir y cubrir toda la altura de los pretiles, el sector que queda visto se deberá pintar con membrana liquida de igual color al de la fachada.

#### Membrana en pretiles

Se cubrirán la superficie total de  los Pretiles según lo indica la norma UNIT 1059:2000

Se deberán desmontar o trasladar los equipos de aire acondicionado para facilitar las tareas de impermeabilización y reposicionarlos colocándose sobre losetas de hormigón armado y poliestireno expandido de alta densidad.

Se deberá de prestar especial atención en los casos en que se presenten piezas metálicas (fijaciones de estructuras metálicas, etc.) fijadas a los pretiles para que estos no se conviertan en puntos de acceso de agua (especial cuidado sector de atena).

Los aires acondicionados deberán colocarse sobre losetas prefabricadas, verificando que los mismos no corten la circulación del agua hacia los desagües .

Con igual cuidado se deberá de proceder en el caso de los ductos cuando estos presentan entradas para canalizaciones de agua o de aire acondicionado.

La membrana debe estar por debajo de todas las instalaciones.

Soldadura de la membrana.

Los rollos de la membrana deberán colocarse sucesivamente  desde la parte más baja a la más alta de las cubiertas. El primer rollo se colocará en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dará un tiempo prudencial de estabilización a efectos de que se eliminen las ondulaciones propias del bobinado.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato al cual previamente se le aplicó imprimación en el 100% de la superficie.

Se calentará la superficie del film anti-adherente con soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, y cuidando que la llama  no queme el asfalto o el alma central. Posteriormente se adherirá a la cubierta con una leve presión que ayude a que el asfalto se distribuya  uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una exudación del mismo hacia el borde de la soldadura. Se dará terminación al material exudado con una cuchara metálica caliente, a efectos de lograr un acabado homogéneo.

El segundo rollo se solapara no menos de 10cm sobre el primero siguiendo la pendiente de la cubierta; se calentarán con el soplete ambas membranas a soldar y se juntarán realizando la terminación de la zona de soldadura según lo indicado en el punto anterior; y así sucesivamente con el resto de los rollos. Se aplicará pintura aluminizada con base asfáltica en las zonas de soldadura que queden vistas, para proteger el asfalto exudado de la acción de los rayos solares y mejorar el aspecto estético.

Limpieza y desobstrucción de caños de bajada y desagües.

Se hará la limpieza y desobstrucción de los caños de bajada y de los desagües para permitir un correcto escurrimiento de las aguas de lluvia.

El trabajo no se considerará completo y terminado hasta que la circulación de aguas sea fluida en todo el sistema.

Control de ejecución de las cubiertas.

A los efectos de verificar la soldadura de la membrana en el desagüe, se debe realizar una prueba de estanqueidad para comprobar si aparecen humedades debajo del mismo.

Para ello se debe obstruir el desagüe asegurando que quede impermeable por debajo de la terminación del embudo de la membrana. A continuación se llena de agua hasta un nivel por encima del embudo y se mantiene en estas condiciones durante 6 horas como mínimo.

Luego de efectuado el control de ejecución, se deberá realizar un seguimiento en las 48 hs. posteriores a la realización del ensayo.  Previamente al ensayo general de azotea, se recomienda el ensayo particular de cada desagüe en la etapa de conformación de los embudos correspondientes.En caso de constatarse fallos en la impermeabilización se deberán de realizar las reparaciones correspondientes en los trabajos realizados y en todo aquello que resultare dañado durante el transcurso de las pruebas (cielorrasos, tabiques, etc.).

Una vez finalizado el ensayo, se debe destapar el desagüe y verificar la aparición de humedades. Se debe realizar un seguimiento visual en las 24 horas posteriores a la realización del nuevo ensayo.

4-Pluviales

Se deberá verificar el área que desagota las columnas de pluviales, debiendo reconstruir las secciones de los desagües.

4.1. Desagüe de techo de patio

Se deberá rectificar la pendiente del techo que da hacia el patio, verificando las pendientes mínimas exigidas por las chapas traslucidas.