Montevideo, 6 de febrero  de 2018

Licitación Abreviada No. 17581

Suministro de 30.000 (treinta mil) kg de polielectrolito  cationico para tratamiento de aguas residuales.

Comunicado No. 6

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I  se comunica la nueva redacción del Pliego de Condiciones Particulares, Numeral 1. Características del Anexo VIII de la Sección II, originalmente redactado como sigue.

Donde dice:

ANEXO VIII Especificaciones técnicas del suministro CARACTERÍSTICAS El Polielectrolito catiónico para la deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales mediante filtros de bandas, deberá ser un producto con las siguientes características: Copolímero de acrilamida de alto peso molecular, catiónico, en forma sólida granular. Alta densidad de carga (cationicidad del orden de 60%). pH de una dilución al 0.5% en peso en agua destilada, deberá estar en el rango de 3 a 9. Efectivo en el rango de pH de 4 a 9. Estabilidad de una dilución al 0.1% en peso: mínimo 3 días. Contenido residual de monómero (acrilamida): < 0,1 % Rendimiento: 2-5Kg de polímero por tonelada de sólido seco obtenido.

# Debe decir:

ANEXO VIII Especificaciones técnicas del suministro CARACTERÍSTICAS El Polielectrolito catiónico para la deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales mediante filtros de bandas, deberá ser un producto con las siguientes características: Copolímero de acrilamida de alto peso molecular, catiónico, en forma sólida granular. Alta densidad de carga (cationicidad del producto mayor o igual que 60%). pH de una dilución al 0.5% en peso en agua destilada, deberá estar en el rango de 3 a 9. Efectivo en el rango de pH de 4 a 9. Estabilidad de una dilución al 0.1% en peso: mínimo 3 días. Contenido residual de monómero (acrilamida): < 0,1 % Rendimiento: 2-5Kg de polímero por tonelada de sólido seco obtenido.

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                         Estandarización- Gerencia de Saneamiento