28 de agosto de 2019

# CIRCULAR Nº 1

LICITACION ABREVIADA N° 1500166400 - COMPRA, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MATERIALES PARA AMARRE.

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Nuestro fabricante produce los cabos de acuerdo a las siguientes normas:

a) Norma de propiedades físicas y mecánicas: ABNT NBR ISO 1554.2009

b) Norma de fabricación general: ABNT NBR ISO 9554.2013

c) Norma de determinación de propiedades físicas y mecánicas: ABNT NBR ISO 2307:2012

Todas ellas son similares a la BS7648:1985 que figura en el pliego.

Favor confirmar si son aceptadas por ANCAP.

RESPUESTA: Los elementos deben cumplir con la Guía OCIMF para la Compra y Ensayos de Cabos para SPM año 2000; las normas ISO mencionadas son aceptadas como equivalentes a la norma BS7648:1985 indicada en el Pliego.

CONSULTA 2: Las normas de galvanización de los guardacabos fabricados por CSL son: ABNT NBR 6323:2016, 7398:2015 y 7414:2015, 7399:2015, 7400:2015 con un espesor mayor al solicitado en el pliego de zinc según la tabla 2 de la norma NBR 6323.

Favor confirmar si son aceptadas ya que el pliego menciona la norma EN ISO12944-2.

RESPUESTA: Las normas ABNT NBR 6323:2016, 7398:2015 y 7414:2015, 7399:2015, 7400:2015; pueden ser tomadas como referencia para determinar y aplicar el recubrimiento de zinc. Para la presente aplicación de los guardacabos ya sea que se tomen como referencia las normas ISO como las NBR mencionadas, se exigirá un  espesor del recubrimiento de zinc > 100 µm.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente,

Lg

# Text boxes

#### ALICIA IZQUIERDO

##### JEFE (INT.)

PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

#### BETHIANA SASTRE

##### SUPERVISOR

PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO