Montevideo, 12 de agosto de 2020.

#### Licitación Pública Nº 20641

“Construcción de Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú Dpto. de Paysandú”

#### Comunicado Nº 35

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica la respuesta a consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Pregunta N°1:

En el anexo VIII) A del pliego dice:

“especificaciones de las tuberías

Los caños a suministrar para las tuberías interiores y exteriores al pozo de bombeo (ítems a y b), serán de fundición dúctil K9, PN 10. Las tuberías de fundición dúctil tendrán uniones a bridas (PN 10), deberán poseer revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado y revestimiento exterior de pintura epoxi roja (con espesor promedio 300 micras y espesor mínimo admisible 200 micras), y cumplir con lo establecido en las normas ISO2531 y 4179.

Tanto la tubería de fundición dúctil como las piezas especiales se fabricarán según la norma ISO2531, K9 en el caso de la tubería y K12 las piezas especiales con revestimiento interno de cemento aluminoso y externo con zinc más pintura epoxi roja”.

Luego en el anexo VIII) B del pliego dice:

“Las tuberías de fundición dúctil tendrán las siguientes características:

- Tubos del diámetro nominal que se muestra en los planos, en fundición dúctil colada o centrifugada, accesorios y platinas según ISO2531, revestidos interiormente con mortero de cemento y arena según ISO4179 para aguas con PH variando entre 4 y 10 o bien con cemento aluminoso.

- Tubos con extremos a enchufe serán serie K7 o mayor y juntas flexibles según ISO4633.

- Tubos con extremos a birdas o acerrojados serán serie K9 y bridas según DIN2501 PN10”

Dado que la impulsión forma parte del sistema de bombeo y está descripta en el anexo VIII) A, entendemos que la tubería de la impulsión deberá ser la allí descripta es decir:

Tubería de fundición dúctil K9, PN10 con uniones a bridas (PN10), revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado, revestimiento exterior de pintura epoxi roja (espesor promedio 300 micras y espesor mínimo admisible 200 micras), y cumplir con lo establecido en las normas ISO2531 y 4179.

Respuesta N°1:

La tubería de impulsión del sistema de bombeo "Principal", deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el punto 6.IV.2. del Anexo VIII-A del Pliego.

GERENCIA DE SANEAMIENTO