ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10047179

POS  CODIGO                   MATERIAL                                     CANTIDAD        	10	672	POLIELECTROLITO CAT P/ TRAT DE AG RESID	         8.000	KG

Polielectrolito catiónico para tratamiento de aguas residuales

- CARACTERÍSTICAS

El Polielectrolito catiónico para la deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales mediante filtros de bandas, deberá ser un producto con las siguientes 	características:

- Copolímero de acrilamida de alto peso molecular, catiónico, en forma sólida granular.

- Alta densidad de carga (cationicidad del orden de 60%).

- pH de una dilución al 0.5% en peso en agua destilada,  deberá estar en el rango de 3 a 9.

- Efectivo en el rango de pH de 4 a 9.

- Estabilidad de una dilución al  0.1% en peso: mínimo 3 días.

- Contenido residual de monómero (acrilamida): <  0,1 %

- Rendimiento: 2-5Kg de polímero por tonelada de sólido seco obtenido.

- ENVASADO

2.1	El producto debe estar envasado en óptimas condiciones de conservación en bolsas inertes con el producto, de hasta 25 kg, las cuales deberán contener la siguiente información de forma legible en cada envase unitario:

- Nombre técnico del producto y nombre comercial.

- Peso neto

- Nombre del fabricante y/o proveedor

- Número de lote (impreso en la bolsa)

- Fecha de fabricación (impreso en la bolsa)

2.2	La vida útil del producto en el envase original deberá ser como mínimo de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

2.3	Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

2.4 		Palletizado

2.4.1	Las bolsas estarán dispuestas sobre pallets de madera en buen estado, Tipo Mercosur: 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

2.4.2	Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

2.4.3	El conjunto pallet-bolsas deberá envolverse con nylon termocontraíble o nylon strech, o dentro de bolsones, de una altura máxima de 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

2.4.4	La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

2.4.5	En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Identificación del producto

- Código de O.S.E. del material

- Identificación del proveedor

- Cantidad de bolsas

2.4.6	El proveedor será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado.

- CONTROLES EN RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

En el arribo del suministro al Almacén,  funcionarios del Departamento de Suministros de O.S.E. procederán a verificar las cantidades entregadas, condiciones de envasado (etiquetado, vida útil del producto, envasado, pallets) según lo establecido en el Articulo anterior, y control de la calidad del producto.

- Las bolsas deberán presentar su etiqueta identificadora con la información requerida. En caso contrario no será aceptado el lote hasta que no sea corregido por parte del proveedor.

- El producto deberá cumplir con la vida útil requerida desde la fecha de entrega (minimo 18 meses). En caso contrario no se aceptara el lote.

- En caso de que las condiciones de los pallets y el palletizado de las bolsas se presente en muy mal estado al momento de la recepción, se podrá rechazar la partida hasta no sea subsanado por el proveedor.

- Certificado de Análisis

El proveedor deberá presentar junto con cada partida entregada un Certificado de Análisis realizado por laboratorio del fabricante u otro debidamente identificado, por cada lote entregado, el que deberá incluir al menos la siguiente información:

Nombre del producto, nombre comercial

Número de lote

Fecha de fabricación

Análisis de contenido de monómeros de acrilamida (%)

Método de ensayo aplicado

Firma del responsable técnico

Si el producto no cumple con los niveles de acrilamida admisibles (< 0,1 %) la partida no se será aceptada.

- Inspección visual: En caso de constatarse la presencia de partículas extrañas o un aspecto anormal en el producto al momento de su recepción, se procederá a realizar el reclamo al proveedor el cual deberá sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas.

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir:

  - Nombre comercial del producto

  - Identificación del lugar de fabricación (país, ciudad, dirección de la planta industrial)

  - Catálogos, fichas técnicas, o declaración emitidos por el fabricante, con la siguiente información:

- Tipo de polímero y carga

- % de cationicidad

- Rango efectivo de pH

- Contenido residual de monómero de acrilamida (% en peso).

- Forma de presentación del producto y apariencia

-   Tiempo de vida útil del producto (la cual deberá ser como mínimo 18 meses   desde la fecha de entrega)

-   Dosis máxima recomendada.

- Instrucciones para la preparación de soluciones (tipo y tiempo de agitación, rpm, etc.)

- Recomendaciones generales para la dosificación (aplicación) del producto (materiales de tanques, cañerías, tipo de bomba, requerimiento de temperatura, etc.).

  - Si la tuviera, Certificación  según Norma NSF/ANSI 60, ABNT NBR 15784, u otra normativa que avale niveles admisibles de acrilamida residual (< 0,1 %).

  - Si el producto no tiene Certificación (según punto anterior) deberá presentar un Certificado de Análisis que indique la concentración de acrilamida residual (% en peso) en el producto ofertado, emitido por laboratorio del fabricante u otro debidamente identificado, con firma de responsable técnico y fecha de realización (no mayor a 1 año a la fecha de apertura).

  - Ficha de Datos de Seguridad del producto ofertado en español.

- EVALUACIÓN

Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por precio, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Si el producto entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas, o presenta partículas extrañas o un aspecto anormal al momento de su recepción,  no será aceptada la partida, debiendo  el proveedor  sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas, a su entero costo.

El cumplimiento de los requisitos (por ej nivel de acrilamida) de la partida recibida podrá ser verificado por parte de OSE. En caso que los niveles de acrilamida superen los valores permitidos, será rechazado el lote, debiendo el proveedor sustituirlo por producto en buen estado.

Configurado este incumplimiento operarán además las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo y en el Reglamento de Proveedores de O.S.E.

En caso de que la partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, la Administración podrá realizar reclamos al adjudicatario.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Plazo de entrega: Una única entrega directamente en Planta Jagüel - OSE - UGD  - Ap. Saravia S/N casi San Pablo(Maldonado)

Contacto: Walter Silva

Agustín López

Fabián Aparicio