ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

CONTRATO MARCO 18354

CODIGO: 1635- CAÑO DE PEAD DE 110 MM. 7000 METROS

CARACTERISTICAS

  - Los tubos de PEAD se fabricarán de acuerdo con la Norma  UNIT-ISO 4427:2007.

  - Los tubos deberán ser fabricados exclusivamente con materia prima virgen coloreada de color azul.

2.  CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

2.1- Se aceptarán tubos de PEAD de acuerdo a las características que figuran en el siguiente cuadro:

| Diámetro exterior (mm) | Tensión diseño (Mpa) | PE | SDR | Espesor (mm) | PN (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 8 | 100 | 17 | 6,6 | 10 |

2.2- De acuerdo  a la Norma UNIT–ISO 4427:2007, todos los tubos deberán estar marcados indeleblemente a intervalos máximos de 1 metro.

3.  ENTREGA DEL SUMINISTRO

3.1- Los tubos de PEAD en los diámetros de 63mm a 110mm se entregarán en bobinas de tipo estacionario (free standing) con base plana que permita hacerlos rodar sin que se ladeen. 
3.2- Dichas bobinas cumplirán lo establecido en la Norma UNIT–ISO 4427:2007 en cuanto al diámetro mínimo de enrollado y en ningún caso el diámetro máximo podrá superar los 3m; a tales efectos se indicará la longitud de las mismas.
3.3- Los zunchos utilizados para estabilizar la bobina deberán ser de polipropileno, nylon o correas de poliéster, y se colocarán de manera que permita ir desenrollando el tubo desde la parte exterior de la bobina sin que se desarme el resto de la misma.

4.   ACEPTACION Y RECHAZO

4.1- Para la aceptación de los tubos de PEAD se exigirá la marca UNIT de conformidad con la Norma UNIT-ISO 4427:2007.

4.2- La División Control de Calidad podrá realizar auditorías en fábrica sobre el cumplimiento de la Norma.

5. FORMA DE ENTREGA

Las entregas se realizarán de acuerdo a las necesidades de la Administración. Para ello se comunicará por medio de la Unidad de Planeamiento y

Control de Stock, la entrega del suministro en las cantidades y lugares indicados en el formulario de "ORDEN DE DISTRIBUCION-PEDIDO CONTRA CONTRATO MARCO" que a tales efectos será cursado a la firma adjudicataria.

Una vez recibido la " ORDEN DE DISTRIBUCION-PEDIDO CONTRA CONTRATO MARCO ", el Contratista dispondrá de un plazo de hasta 7 días calendario para la entrega del material solicitado.

Dentro de los límites del Dpto. de Montevideo, el transporte, la carga, descarga y estiba de los caños, será por cuenta de la firma adjudicataria. Fuera de ello solamente le corresponderá la carga y estiba sobre camión en fábrica.El adjudicatario deberá tener un stock permanente a su costo en fábrica o depósito, de un mínimo del 5% del total adjudicado, el que deberá estar en un radio no mayor a los 35 Km. del Dpto. de Montevideo, a efectos de cubrir cualquier emergencia imprevisible conforme a lo indicado en el Artículo anterior.

Tiempo de consumo: 2018

Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P = Po ( 0,20 I/Io + 0,20 IPC/IPCo + 0,60 D/Do) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. I Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el Grupo No. 08, Subgrupo 07.Industria del plástico, juguetes, fibra de vidrio, Sección fabricación (Operario D), correspondiente al último día del mes anterior al de entrega del suministro. Io Ítem anterior correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de entrega del suministro. Do Cotización del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a las entregas realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina de Seguimiento de Proveedores San Martín 3235. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación, adjuntando copia de las facturas de las entregas realizadas. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega de la mercadería. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.