COMPRA DIRECTA 10044165

POS      CODIGO                          DETALLE                                  CANTIDAD

10        8962                          NICHO P/MEDIDOR               1200

ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARA NICHOS CORTOS CON VENTANA PARA LECTURA PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES EN VEREDA

# 1 - 	CARACTERÍSTICAS

1.1-	Composición - El nicho o caja para la colocación medidores en vereda estará compuesto de laterales y tapa, siendo opcional que el fondo sea unido o no a los laterales. La tapa y laterales serán de color negro o gris. La tapa del nicho deberá poseer una abertura (ventana) con tapa.

1.2-	Materiales - El material a utilizar debe ser antiflama e inalterable a los rayos UV. El nicho deberá ser de material plástico o plástico combinado con otros materiales, pero debiendo quedar siempre el plástico al exterior.

1.3-	Peso - El peso máximo del nicho completo será 4 kilos y su tapa  no podrá pesar más de 2 kilos.

1.4-	Dimensiones

1.4.1-	Las dimensiones superiores de la caja serán:

  - Ancho:	200 ± 10 mm.

  - Largo:	400 ± 10 mm.

1.4.2-	Las dimensiones del fondo de la caja serán:

  - Ancho:	230 ± 10 mm.

  - Largo:	450 ± 10 mm.

1.4.3-	La profundidad de la caja será:

  - Profundidad (al borde superior):	entre 250 y 300 mm.

1.4.4-	Las dimensiones interiores en la garganta producida por la pestaña de apoyo de la tapa serán:

  - Ancho: 	mínimo 180 mm.

  - Largo:	mínimo 380 mm.

1.4.5-	La abertura para el pasaje de la tubería realizada en ambos extremos del lateral será:

  - Ancho:	entre   75 y 110 mm.

  - Alto:	entre 110 y 150 mm.

ESQUEMA GENERAL DE CAJA PARA MEDIDOR DE 13 MM EN VEREDA :

1.5-	El nicho podrá  permitir su colocación en forma anterior o posterior a la instalación del medidor y las llaves de paso, según tenga el fondo adosado a las paredes o no.

1.6-	En caso de poseer fondo independiente, las dimensiones del fondo serán tales que permitan el apoyo del lateral en todo su perímetro y dispondrá de topes que impidan el desplazamiento del lateral.

1.7-	El fondo deberá tener entre 3 y 6 orificios de 15 a 25 mm de diámetro para permitir la salida del agua que ingrese a la caja y el mismo presentará un espesor y diseño que aseguren las resistencias pedidas.

1.8-	El lateral se apoyará sobre el fondo en todo su perímetro salvo en las aberturas de pasaje de la tubería. Tendrá en su parte superior una pestaña vertical que rodee la tapa y constituya un marco que permita una vez instalada la caja la reposición de la vereda hasta el borde. Tendrá una pestaña horizontal de apoyo de la tapa, cuyo espesor mínimo será de 3mm presentando un diseño que asegure las resistencias exigidas.

1.9-	La tapa apoyará sobre la pestaña dispuesta en el lateral, tendrá en su parte superior el logotipo de O.S.E. y un dibujo antideslizante que simule panes de baldosa de vereda común de 20X20cm de 9 panes. Su ajuste al marco lateral deberá asegurar que no se trabe por efectos de dilatación térmica o acumulación de suciedad. Su espesor y diseño deberán asegurar la resistencia solicitada.

1.10-	Dicha tapa deberá presentar una abertura (ventana) con tapa circular de forma que las dimensiones del hueco libre sean de entre 11 y 15 cm para la lectura del medidor y que se encuentre centrada en la tapa mayor. Tendrá a su vez un rebaje/tope de hasta 10 mm en la parte interior que oficie de apoyo para evitar que el atascamiento por suciedad proveniente del terreno dificulte su retiro y deberá poseer un sistema de sujeción que la mantenga unida a la caja (cadena, linga, etc.), que estará fijada al cuerpo de la caja cuya longitud permita el retiro de la tapa mayor para trabajos de sustitución.
También se admitirá una ventana con tapa rectangular abisagrada a la tapa mayor y centrada en la misma, de forma que las dimensiones del hueco estarán entre 11 y 15 cm para cada lado. La apertura deberá ser fácil y estará diseñada para evitar el atascamiento por suciedad. La tapa de la ventana deberá disponer de un sistema o de la geometría tal que permita su apertura manual en forma fácil.
El diámetro o el lado máximo de la tapa de la ventana, según corresponda, será de 17 cm.

1.11-	La tapa mayor se deberá poder retirar completamente para trabajos de sustitución y deberá tener un elemento que vincule la tapa y el lateral que impida su total separación para evitar su sustracción. La longitud de dicho elemento deberá permitir acostar la tapa mayor en la vereda. Se admitirá que esté fijada a una de las caras interiores. Estará unida al cuerpo del nicho por un sistema de cierre que impida abrir dicha tapa sin la utilización de un elemento o herramienta especial. Se deberá entregar una herramienta cada 100 unidades adquiridas.

1.12-	El marco lateral y la tapa superior deben estar en un mismo plano, no dejando diferencias de nivel.

1.13-	La caja será construida de tal forma que soporte una fuerza de 500 kg aplicada en el centro de la tapa en forma distribuida en una superficie de 150 x 150 mm sin contenciones laterales, sin presentar deformaciones permanentes ni fisuras.

1.14-	La tapa  deberá soportar un ensayo de impacto aplicado en cualquier punto de la misma, consistente en el impacto de una esfera con un radio de curvatura en la base de 25 mm, de acero de 1kg de peso cayendo de una altura de 2m. No deberá presentar roturas, fisuras o deformaciones.

1.15-	El marco debe ser levemente deformable ante determinados esfuerzos, en particular los provenientes por el empuje del terreno, cuando la tapa NO está colocada.

1.16-	Se valorará el hecho de que tenga la menor cantidad posible de partes metálicas expuestas a los agentes atmosféricos o al terreno que puedan provocar su oxidación o eventualmente que las mismas sean inoxidables.

# DE LAS MUESTRAS

2.1-   	Se deberá presentar 1 (uno) unidad como muestra de cada rubro cotizado, con  por  lo menos una hora de antelación a la fijada para el acto de apertura de la licitación, en la Oficina de Control de Calidad - San Martín 3235, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

2.2- 	O.S.E. expedirá el comprobante correspondiente  “Recepción de muestras”, numerado, fechado y  con hora de recepción, debidamente firmado y con aclaración de firma por parte del funcionario que recibió  las muestras y el representante de la empresa que las entregó.

2.3- 	En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias opciones), estas deberán tener como información adicional el número de opción correspondiente.

2.4- 	Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

2.5- 	Las muestras presentadas estarán a la vista de los oferentes desde la hora 	fijada para la apertura de sobres, por un plazo de 5 días hábiles.

2.6- 	El horario para su entrega, excepto el día de apertura, será de 09:30 a 12:30 en las 	oficinas de Control de Calidad - San Martín 3235.

2.7- 	Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación de adjudicación para retirar las muestras de las ofertas que no fueron adjudicadas. En tanto para las adjudicadas, se computará a partir del día siguiente de la recepción total del suministro.

2.8- 	Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el 	abandono de las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

3-	EMBALAJE

# Entrega del suministro

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – 2208 4147 Int. 101/131

- Almacén Central Abayubá – 2320 0311

El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción del suministro

- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará la entrega.

- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el Numeral 1 de esta memoria.

- Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

- De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

*MAMTEMIMIENTO DE OFERTA: 60 DIAS

*FORMA DE PAGO: 60 FECHA DE FACTURA

* EN CASO SE COTIZAR IMPORTACION SOLICITAR PLIEGO.