ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA DIRECTA 10052214

| Pos | Código | Material | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1938 | HIDRANTE HF COMPLETO | 330 UN |

Las Piezas Especiales serán de fundición ferrosa y  estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

Estarán revestidas interiormente y exteriormente debiéndose indicar las características y normas de ensayo utilizadas.

Para los hidrantes se tendrán en cuenta los planos C7 para acople rápido y  A2 para la brida, del Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos – OSE 1973 -.

El vástago de los hidrantes será de acero inoxidable de alta resistencia o latón fabricado en una sola pieza por matrizado o trafilado, pudiendo ofrecer el proponente otros materiales cuya aceptación estará librada al criterio de la Administración.

El cierre de los hidrantes será del tipo elástico.

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad (San Martin 3235)

# Procedimiento General de entrega y de recepción del suministro

# Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

- Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy

Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

# Condiciones para la Entrega.

  - El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

  - Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

  - Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

  - El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

  - La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

  - En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de unidades

- Identificación del proveedor

# Recepción de la Entrega

1.	Embalaje y Estado

En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

  - De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

  - De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

- Cantidad

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

2.1  De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.2. De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

Plazo de entrega: Dentro de los 120 días

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.