ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 19187

POS   CODIGO               MATERIAL                           CANTIDAD

10	   680    SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	    KG   110.000

# SULFATO DE ALUMINIO DISPENSADO EN SOLUCIÓN LIQUIDA

Documentos que integran la OFERTA:

- Identificación del suministro ofertado   conforme a los requerimientos de Especificaciones técnicas y controles del suministro. Información que deberá presentarse en español, inglés, portugués. Se deberá ofrecer información del proceso de fabricación indicando qué tipo de materia prima será usada en ese proceso de acuerdo con la norma UNIT 1228:2017

- Origen e identificación del lugar de fabricación (dirección de la planta industrial, localidad, país).

- Si la tuviera Certificación UNIT 1228:2017, NSF/ANSI 60, ABNT NBR 15784, u otra norma que avale específicamente su aptitud para ser utilizado en el proceso de tratamiento de aguas para consumo humano. Sólo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, portugués.

Si no tuviere esa certificación o equivalente, deberá presentar en su oferta informe de análisis de laboratorio que declare la concentración en el producto ofertado de las impurezas listadas en la Tabla 3  - Especificaciones técnicas del suministro. Informe que deberá ser de laboratorio de plaza, regional o internacional, independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte e ídem del oferente. El informe de análisis no deberá tener una antigüedad mayor a 6 (seis) meses.

- Información (tabla o curva) que inequívocamente indique la relación entre el contenido de Al2O3 y el peso específico (ó densidad) del producto a 20°C (u otra temperatura de referencia la cual debe estar indicada).

- Curva que indique la conversión de la densidad (en g/ml) del producto ofertado a una determinada temperatura, a la densidad (en g/ml) del mismo a 20°C (u otra temperatura de referencia la cual debe estar indicada y ser la misma que para el punto anterior).

- Ficha de Datos de Seguridad del producto ofertado que cumpla con lo establecido en el Anexo II del Decreto 307/09.

- Identificación de la balanza en donde se realizará el procedimiento de pesada de carga, indicando: sitio de la balanza, marca de la misma, número de serie, carga máxima, carga mínima y apreciación de la misma.

- Si el producto ofertado carece de Certificación NSF o UNIT 1228:2017, declaración de nombre y dirección del Laboratorio de plaza independiente del fabricante, que emitirá el Certificado de Análisis trimestral previsto en las Especificaciones técnicas y controles.

Penalidades

Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo

Si el proveedor no cumple con la entrega semanal que le fue requerida en plazo, O.S.E. aplicará una penalidad por día de atraso del 10% (diez por ciento) del monto de ese suministro.

Si este incumplimiento se reiterase hasta 5 (cinco) veces durante la ejecución del contrato, será causa para la rescisión unilateral del contrato por parte de O.S.E.

Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas

En caso que exista incumplimiento en más de un requisito, se penalizara por el requisito que presente una mayor penalización.

Incumplimiento por contenido de aluminio (Al2O3):

Si la concentración  de aluminio expresado como Al2O3, es inferior al valor mínimo establecido en  la Tabla 2 de la Norma UNIT 1228:2017 hasta en un 10%, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Si la concentración de aluminio expresado como Al2O3, es inferior en un 10% o más del valor mínimo establecido en dicha Norma, se abonará el 50% del monto a pagar por la remesa.

Incumplimiento por residuo insoluble, hierro total (Fe2O3 ) y/o  acidez libre:

Si la concentración  de residuo insoluble, hierro total, o acidez libre, supera el valor máximo establecido en  la Tabla 2 de la Norma UNIT 1228:2017 hasta en un 10%, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Si la concentración de estos parámetros supera en un 10% o más del valor máximo establecido en dicha Norma, se abonará el 50% del monto a pagar por la remesa.

Incumplimiento por contenido de impurezas

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en la Tabla 3 de la Norma UNIT 1228:2017, se aumentará la frecuencia de control de las impurezas. Se deberá tomar muestras y analizar el contenido de impurezas una vez por mes, durante los tres meses consecutivos al análisis en que se detecto la desviación. En caso de que el resultado de alguno de estos tres análisis arroje valores fuera de lo establecido en la norma de referencia se  pasará a analizar las impurezas cada quince días, durante tres meses.

En caso de reiterarse el incumplimiento hasta cinco veces, la Administración podrá rescindir el contrato sin que esto genere reclamos de parte del proveedor.

Este control se llevará a cabo según se establece en Inspección y Muestreo – Extracción de muestras para certificado de análisis trimestral, Especificaciones técnicas y controles,  y el costo de los análisis estará a cargo del proveedor.

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en la Tabla 3 de la Norma UNIT 1228:2017  hasta en un 10%, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Si la concentración de una o más  impurezas supera en un 10% o más de los límites especificados en dicha Norma, se abonará el 50% del monto a pagar por esa entrega.

Incumplimiento de los requisitos físicos

En caso de constatarse la presencia de partículas extrañas o un aspecto anormal en el producto al momento de su recepción, no será aceptada la partida, debiendo  el proveedor  sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas.

En caso de que una partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, la Administración podrá realizar reclamos al adjudicatario.

Lugar de entrega

O.S.E. retirará el producto en el lugar de expedición que indique el proveedor, el que deberá estar ubicado en un radio de 40 km del Kilómetro Cero (Plaza Cagancha) de la ciudad de Montevideo.

Plazo de entrega del suministro

El plazo de entrega del suministro será el evento que ocurra primero entre los dos siguientes: i) transcurran 10 (diez) días  o ii) se agote la cantidad de 110.000 (ciento diez mil) kilogramos de sulfato de aluminio en solución líquida.

Plazos de entrega parciales

O.S.E. comunicará al proveedor con una antelación de 3 (tres) días hábiles la necesidad semanal del producto y el calendario tentativo de retiros parciales programado. El medio de comunicación será el correo electrónico a la dirección que el oferente indique en su oferta estos fines, el que será enviado con acuse de recibo.

El plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación de adjudicación.

# Especificaciones técnicas y controles

10	680	SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	110.000

1. 	Características técnicas

Los requisitos técnicos del producto son los especificados en la Norma UNIT 1228:2017 - Productos químicos para tratamiento de agua - Sulfato de aluminio - Definiciones y requisitos en todo lo que le aplica al sulfato de aluminio en solución.

El sulfato de aluminio debe cumplir con los límites establecidos en la siguiente tabla que surge de la Norma UNIT 1228:2017:

Tabla 1, norma UNIT

| Parámetro | Unidades | Concentración |
| --- | --- | --- |
| Contenido de aluminio, expresado como Al2O3 | g/100g de producto | ≥ 8,0 base hidrato |
|  |  | ≥ 7,0 base bauxita |
| Contenido de hierro total, expresado como Fe2O3 | g/100g de producto | ≤ 0,03 base hidrato |
|  |  | ≤ 1,5 base bauxita |
| Contenido de residuo insoluble en agua | g/100g de producto | ≤ 0,3 |
| Acidez libre, expresada como H2SO4 | g/100g de producto | ≤ 1,0 |

El sulfato de aluminio no debe contener impurezas que superen los límites establecidos en la siguiente tabla que surge de la Norma UNIT 1228:2017.

Tabla 3; norma UNIT, Límites de impurezas

| Parámetro | Unidades | Concentración |
| --- | --- | --- |
| Manganeso | g/100g Al2O3 | ≤ 0,07 base hidrato |
|  |  | ≤ 0,25 base bauxita |
| Arsénico | g/100g Al2O3 | ≤ 0,005 |
| Mercurio | g/100g Al2O3 | ≤ 0,002 |
| Cadmio | g/100g Al2O3 | ≤ 0,005 |
| Plomo | g/100g Al2O3 | ≤ 0,020 |
| Cromo | g/100g Al2O3 | ≤ 0,020 |
| Selenio | g/100g Al2O3 | ≤ 0,005 |

- Inspección y muestreo

Si el producto ofertado carece de Certificación NSF o UNIT 1228:2017, el proveedor deberá acreditar a O.S.E. cada 3 (tres) meses, que el producto suministrado evidencie el cumplimiento del contenido de las impurezas listadas en la Tabla 3.

A estos efectos el proveedor deberá suministrar  a su cargo cada 3 (tres) meses, Certificado de Análisis emitido por un Laboratorio de plaza independiente del fabricante y oferente o Grupo que le represente (en adelante Laboratorio) que evidencie el cumplimiento del contenido de las impurezas listadas en la Tabla 3 en el producto, sin perjuicio de la potestad de O.S.E de requerirle toda vez que esta así lo entienda.

Extracción de muestra para Certificado de análisis trimestral

El funcionario de OSE, en presencia del proveedor, extraerá y manipulará 3 (tres) muestras del producto, según procedimiento establecido en la Norma 1228:2017.

Una de estas quedará en poder del proveedor, otra será remitida por OSE al Laboratorio identificado a estos efectos en su oferta, quedándose el laboratorio de OSE en custodia con la restante.

- Despacho de las remesas

El despacho de cada remesa se realizará en presencia de funcionario de O.S.E. designado a esos efectos.

El proveedor deberá brindar todas las facilidades y accesibilidad necesarias a las tareas a realizar por el funcionario de O.S.E. relacionadas con el despacho de la remesa.

O.S.E. suministrará al funcionario los elementos de protección personal para el desempeño de las tareas.

Compete al proveedor del producto la seguridad  de bienes y personas durante la realización de las tareas de despacho y también de muestreo.

El funcionario inspeccionará las condiciones del tanque desde donde se despachará el producto, incluyendo todos los elementos que le integran, pudiendo suspender la carga en caso de constatar fallas que a su juicio pudieran afectar la calidad del suministro.

Una vez realizados todos los controles, el transportista, en presencia del funcionario de O.S.E., procederá a precintar la carga

- Controles

4.1 Control de cantidad

Para la carga del producto en el transporte proporcionado por O.S.E. el proveedor deberá aportar el equipo necesario.

Una vez realizados todos los controles, el transportista, en presencia del funcionario de O.S.E., procederá a precintar la carga con precinto numerado aportado por este último (funcionario de O.S.E), número que será incluido en el formulario de control de recepción (Acta de inspección de O.S.E.).

4.2 Control de recepción (despacho del producto en planta del proveedor)

En cada entrega, al momento del despacho O.S.E. en forma presencial controlará:

- Peso del transporte suministrado por O.S.E, vacío, según balanza del almacén del proveedor. Medio de control: ticket expedido por la balanza.

- Peso del producto cargado en transporte suministrado por O.S.E., según balanza del almacén del proveedor. Medio de control: ticket expedido por la balanza.

- Vigencia de Certificado último de calibración de la balanza utilizada.

- Peso específico o densidad del producto cargado. Medio de control: medida resultado del densímetro suministrado por el proveedor, registrada por funcionario de O.S.E. presente al momento de la carga.

- Temperatura del producto cargado. Medio de control: temperatura medida con termómetro suministrado por el proveedor, registrada por funcionario de O.S.E. presente al momento de la carga.

- Número correlativo de la entrega (para uso interno de O.S.E. No. de Lote para registro SAP).

- Fecha de fabricación.

- Fecha de entrega.

- Número de precinto de la carga.

4.3 Control de la cantidad de las remesas

El control de las cantidades entregadas en cada remesa estará a cargo del funcionario de O.S.E. designado a esos efectos por la Gerencia de Suministros

La masa neta cargada en kilogramos se determinará por diferencia entre la masa bruta y la tara del camión en cada remesa, en función de los datos de pesaje emitidos por la balanza del proveedor declarada en su  oferta lo que en cada remesa deberá constar en el Acta de inspección .La diferencia entre la masa neta y la tara será usada para la facturación de la remesa.

La densidad del producto de la remesa se determinará con densímetro suministrado por el proveedor. La medida de densidad se realizará en presencia del funcionario de O.S.E., la que se anotará en el Acta de inspección.

La medida de la masa bruta de la remesa y la tara del camión se realizarán en presencia del funcionario de O.S.E., quien está habilitado para realizar objeciones al procedimiento si fueran necesarias, las que quedarán debidamente documentadas en el Acta de inspección.

Para cada remesa previamente a la medida de la masa y tara del camión, el funcionario de O.S.E. controlará la vigencia de los Certificados de Metrología Legal del LATU de calibración de la balanza.

En cualquier caso O.S.E. podrá solicitar al LATU revisiones de la balanza.

La copia del documento original del pesaje de carga emitido por la balanza, firmado por el inspector y el transportista, se adjuntará al Acta de inspección.

En ocasión de cualquier envío O.S.E. podrá aplicar controles especiales de la cantidad remitida por el proveedor (por ejemplo pesaje en otra balanza). En caso de constatarse diferencias de cualquier clase, el pago se ajustará a la cantidad controlada por O.S.E. sin perjuicio de otras acciones administrativas que emprenda.

  - Control de la calidad de la remesa

La extracción de las 3 (tres) muestras iguales y representativas de cada remesa se realizará de conformidad a la Norma UNIT 1228:2017.

Estará a cargo del proveedor, quien aportará  los equipos necesarios, y se realizará en presencia del funcionario de O.S.E.

Las muestras serán entregadas al funcionario de O.S.E., quien a su vez las entregará a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de O.S.E., División Logística y Análisis de insumos, para el análisis de los requisitos de calidad establecidos en  el Art. 4.2.2 de la Norma UNIT 1228:2017.

Si los valores de los análisis no dan cumplimiento a los límites especificados en la Norma UNIT 1228:2017, O.S.E. procede a analizar una segunda muestra y a realizar el promedio de los valores de ambas.

Si de este segundo procedimiento no resulta el cumplimiento de los límites especificados en la Norma, O.S.E. lo comunicará al proveedor.

Este podrá disponer el análisis de la tercera muestra en el Laboratorio declarado en la oferta, siendo de su cargo.

Si este resultado tampoco cumple con los límites especificados en la norma, O.S.E. procederá a aplicar las Penalidades establecidas para esa remesa.