ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATOS MARCOS Nº19213

CODIGO                    DESCRIPCION                               CANTIDAD

680	            SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO           	     110.000kg

Especificaciones técnicas y controles

Sulfato de aluminio liquido

1. 	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.1	Los requisitos técnicos del producto son los especificados en la Norma UNIT 1228:2017 - Productos químicos para tratamiento de agua - Sulfato de aluminio - Definiciones y requisitos en todo lo que le aplica al sulfato de aluminio en solución.

En las siguientes tablas se presentan los requisitos para el sulfato de aluminio en solución, que surgen de la Norma UNIT 1228:2017:

| Tabla 1- Requisitos químicos |
| --- |
| Parámetro | Unidades | Concentración |
| Contenido de aluminio, expresado como Al2O3 | g/100g de producto | ≥ 8,0 base hidrato |
|  |  | ≥ 7,0 base bauxita |
| Contenido de hierro total, expresado como Fe2O3 | g/100g de producto | ≤ 0,03 base hidrato |
|  |  | ≤ 1,5 base bauxita |
| Contenido de residuo insoluble en agua | g/100g de producto | ≤ 0,3 |
| Acidez libre, expresada como H2SO4 | g/100g de producto | ≤ 1,0 |

| Tabla 2- Límites de impurezas |
| --- |
| Parámetro | Unidades | Concentración |
| Manganeso | g/100g Al2O3 | ≤ 0,07 base hidrato |
|  |  | ≤ 0,25 base bauxita |
| Arsénico | g/100g Al2O3 | ≤ 0,005 |
| Mercurio | g/100g Al2O3 | ≤ 0,002 |
| Cadmio | g/100g Al2O3 | ≤ 0,005 |
| Plomo | g/100g Al2O3 | ≤ 0,020 |
| Cromo | g/100g Al2O3 | ≤ 0,020 |
| Selenio | g/100g Al2O3 | ≤ 0,005 |

  - Si la tuviera, Certificación del producto según Norma UNIT 1228:2017 u otra Certificación que avale específicamente su aptitud para ser utilizado en el tratamiento de agua para consumo humano (NSF/ANSI 60, ABNT NBR 15784, u otra).

  - Si el producto ofertado carece de Certificación según 1.2,  de resultar adjudicatario, el proveedor deberá acreditar a O.S.E. que el producto suministrado cumple con los límites de impurezas según Norma UNIT 1228:2017 (presentados en la tabla anterior). A estos efectos el proveedor deberá presentar  a su cargo cada 3 (tres) meses, Informe de Análisis emitido por un Laboratorio independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte e ídem  del proveedor, sin perjuicio de la potestad de O.S.E de requerirle toda vez que esta así lo entienda (ver 2.3.2).

1.4 Si el producto tiene una Certificación distinta de la Norma UNIT 1228:2017 (ver 1.2) en la cual para su emisión no se realice el análisis de alguna de las impurezas establecidas en la Norma UNIT 1228:2017 (ver tabla anterior), deberá acreditar a O.S.E. cada 3 (tres) meses, cumplimiento de los limites para dichas impurezas.

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir:

- Identificación del suministro ofertado  y marca si la tuviera  y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado.

- Origen e identificación del lugar de fabricación (nombre, dirección de la planta industrial, localidad, país).

- Ficha técnica emitida por el fabricante con información de la composición del producto ofertado  (parámetros de las Tablas 1 y 2). Si la ficha técnica no presenta alguna de esta información, se podrá presentar declaración del fabricante, o Certificados de análisis con los parámetros requeridos.

- Si la tuviera, Certificación UNIT 1228:2017, NSF/ANSI 60, ABNT NBR 15784, u otra norma que avale específicamente su aptitud para ser utilizado en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano.

- Si no presenta Certificación según ítem anterior, deberá presentar en su oferta Informe de Análisis de laboratorio que declare la concentración en el producto ofertado de las impurezas listadas en la Tabla 2. Informe que deberá ser de laboratorio de plaza, regional o internacional, independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte e ídem del oferente. El informe de análisis no deberá tener una antigüedad mayor a 6 (seis) meses.

- Identificación del proceso de fabricación del producto, si es a partir de hidróxido de aluminio y/o bauxita. Ambos orígenes son válidos, pero se deberán ofertar como productos diferentes. No se aceptarán ofertas donde el producto, de uno u otro origen, sea suministrado de forma indistinta.

- Información (tabla o ecuación de la curva) que inequívocamente indique la relación entre el contenido de Al2O3 y el peso específico (ó densidad) del producto a 20°C (u otra temperatura de referencia la cual debe estar indicada). En el caso de presentar información basada en datos experimentales, la misma deberá contar con por lo menos 10 pares de datos.

- Ecuación de la Curva que indique la conversión de la densidad (en g/ml) del producto ofertado a una determinada temperatura, a la densidad (en g/ml) del mismo a 20°C (u otra temperatura de referencia la cual debe estar indicada y ser la misma que para el punto anterior).

- Ficha de Datos de Seguridad del producto ofertado en español (Decreto 307/09).

- Identificación de la balanza en donde se realizará el procedimiento de pesada de carga, indicando: sitio de la balanza, marca de la misma, número de serie, carga máxima, carga mínima y apreciación de la misma.

- Si el producto ofertado carece de Certificación UNIT 1228:2017 u otra similar, declaración de nombre y dirección del Laboratorio de plaza independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte e ídem  del proveedor, que emitirá el Certificado de Análisis trimestral previsto.

- DESPACHO DE LAS REMESAS

El despacho de cada remesa se realizará en presencia de funcionario de O.S.E. designado a esos efectos, de acuerdo a lo establecido en 3.1.

En ocasión de cada remesa, y al momento de la carga,  se situará en la planta de expedición (deposito del proveedor)  un funcionario de O.S.E. (funcionario de la División Control de Calidad o funcionario designado por la Gerencia de Suministros) debidamente identificado, debiéndosele permitir por el Proveedor del producto todas las facilidades y accesibilidad necesarias a las tareas a realizar relacionadas con el despacho de la remesa.

Compete al proveedor del producto la seguridad  de bienes y personas durante la realización de las tareas de despacho y también de muestreo.

El funcionario inspeccionará las condiciones del tanque desde donde se despachará el producto, incluyendo todos los elementos que le integran, pudiendo suspender la carga en caso de constatar fallas que a su juicio pudieran afectar la calidad del suministro.

Para la carga del producto en el transporte proporcionado por O.S.E., el proveedor deberá aportar el equipo necesario.

3.1 Control en recepción (despacho del producto en planta del proveedor)

En cada entrega, al momento del despacho, el funcionario de O.S.E. actuante controlará:

- Peso del transporte suministrado por O.S.E, vacío, según balanza del almacén del proveedor. Medio de control: ticket expedido por la balanza.

- Peso del producto cargado en transporte suministrado por O.S.E., según balanza del almacén del proveedor. Medio de control: ticket expedido por la balanza.

- Vigencia de Certificado de calibración de la balanza utilizada.

- Densidad del producto cargado. Medio de control: medida resultado del densímetro suministrado por el proveedor, registrada por funcionario de O.S.E. presente al momento de la carga.

- Número correlativo de la entrega (para uso interno de O.S.E. No. de Lote para registro SAP).

- Fecha de fabricación.

- Fecha de entrega.

- Número de precinto de la carga.

Una vez realizados todos los controles, el transportista, en presencia del funcionario de O.S.E., procederá a precintar la carga con precinto numerado aportado por este último,  según Procedimiento para precintado PPR.SU.01.

  - Control de cantidad

El control de las cantidades entregadas en cada remesa estará a cargo del funcionario de O.S.E.  designado a esos efectos por la Gerencia de Suministros, quien actuará de conformidad a lo estipulado en 3.1, y lo asentará en el Acta de Inspección.

La masa neta cargada en kilogramos se determinará por diferencia entre la masa bruta y la tara del camión en cada remesa, en función de los datos de pesaje emitidos por la balanza del proveedor declarada en su oferta, lo que en cada remesa deberá constar en el Acta de inspección.

La masa neta es la empleada en la facturación de la remesa en el Remito correspondiente por el proveedor adjudicatario.

La medida de la masa bruta de la remesa y la tara del camión se realizarán en presencia del funcionario de O.S.E., quien está habilitado para realizar objeciones al procedimiento si fueran necesarias, las que quedarán debidamente documentadas en el Acta de inspección.

Una vez realizado este procedimiento de medida se recibe copia del documento original del pesaje de carga emitido por la balanza, firmado por el inspector y el transportista, el cual se adjuntara al Acta de Inspección  en poder del Inspector.

El  Inspector deberá controlar el Certificado de calibración de la balanza, comprobando su vigencia a la fecha de la carga.

En cualquier caso O.S.E. podrá solicitar al LATU revisiones de la balanza.

En ocasión de cualquier envío O.S.E. podrá aplicar controles especiales de la cantidad remitida por el proveedor (por ejemplo pesaje en otra balanza). En caso de constatarse diferencias de cualquier clase, el pago se ajustará a la cantidad controlada por O.S.E. sin perjuicio de otras acciones administrativas que emprenda.

  - Control de calidad

Se verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos del producto, los que deberán cumplir con los establecidos en la Norma UNIT 1228:2017 para el sulfato de aluminio en solución.

3.3.1	Extracción de muestras en cada entrega

Estará a cargo del proveedor, y se realizará en presencia del funcionario de O.S.E.

Se extraerán  tres muestras iguales y representativas de cada remesa de conformidad a la Norma UNIT 1228:2017.

Dichas muestras serán entregadas por el funcionario de O.S.E. actuante a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de O.S.E., División Logística y Análisis de Insumos, para el análisis de los requisitos de calidad establecidos en  el Art. 4.2.2 de la Norma UNIT 1228:2017.

Si existe incumplimiento en alguno de los resultados, se le avisara inmediatamente al proveedor, quien podrá disponer de la contramuestra para analizar en un laboratorio externo a su costo, siendo este el resultado definitivo.

Si alguno de los resultados no cumplen con los límites especificados en la Norma UNIT 1228:2017, O.S.E. procederá a aplicar las Penalidades establecidas en el Art. 23 del Anexo III del Pliego de la Sección II para esa remesa.

3.3.2	Extracción de muestra para Informe de análisis trimestral

Si el producto ofertado carece de Certificación UNIT 1228:2017 o similar, el proveedor deberá acreditar a O.S.E. cada 3 (tres) meses, que el producto suministrado evidencie el cumplimiento del contenido de las impurezas listadas en la Tabla 2.

A estos efectos el proveedor deberá suministrar  a su cargo cada 3 (tres) meses, Informe de Análisis emitido por un Laboratorio de plaza independiente del fabricante y oferente o Grupo que le represente, que evidencie el cumplimiento del contenido de las impurezas listadas en la Tabla 2 en el producto, sin perjuicio de la potestad de O.S.E de requerirle toda vez que esta así lo entienda.

El proveedor en presencia del funcionario de OSE actuante, extraerá 3 (tres) muestras iguales y representativas del producto, según procedimiento establecido en la Norma 1228:2017.

Una de estas quedará en poder del proveedor y las otras dos serán entregadas por el funcionario de O.S.E. actuante a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de O.S.E.,  quien se quedara en custodia de una muestra, remitiendo la otra al Laboratorio independiente.

- PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas

En caso que exista incumplimiento en más de un requisito, se penalizara por el requisito que presente una mayor penalización.

Incumplimiento por contenido de aluminio (Al2O3):

Si la concentración  de aluminio expresado como Al2O3, es inferior al valor mínimo establecido en  la Tabla 2 de la Norma UNIT 1228:2017 hasta en un 10%, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Si la concentración de aluminio expresado como Al2O3, es inferior en un 10% o más de el valor mínimo establecido en dicha Norma, se abonará el 50% del monto a pagar por la remesa.

Incumplimiento por residuo insoluble, hierro total (Fe2O3 ) y/o  acidez libre:

Si la concentración  de residuo insoluble, hierro total, o acidez libre, supera el valor máximo establecido en  la Tabla 2 de la Norma UNIT 1228:2017 hasta en un 10%, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Si la concentración de estos parámetros supera en un 10% o más del valor máximo establecido en dicha Norma, se abonará el 50% del monto a pagar por la remesa.

Incumplimiento por contenido de impurezas

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en la Tabla 3 de la Norma UNIT 1228:2017, se aumentará la frecuencia de control de las impurezas. Se deberá tomar muestras y analizar el contenido de impurezas una vez por mes, durante los tres meses consecutivos al análisis en que se detecto la desviación. En caso de que el resultado de alguno de estos tres análisis arroje valores fuera de lo establecido en la norma de referencia se  pasará a analizar las impurezas cada quince días, durante tres meses.

En caso de reiterarse el incumplimiento hasta cinco veces, la Administración podrá rescindir el contrato sin que esto genere reclamos de parte del proveedor.

Este control se llevará a cabo según se establece en el Numeral 2 Inspección y Muestreo – Extracción de muestras para certificado de análisis trimestral del Anexo VIII Especificaciones técnicas,  y el costo de los análisis estará a cargo del proveedor.

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en la Tabla 3 de la Norma UNIT 1228:2017  hasta en un 10%, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Si la concentración de una o más  impurezas supera en un 10% o más de los límites especificados en dicha Norma, se abonará el 50% del monto a pagar por esa entrega.

Incumplimiento de los requisitos físicos

En caso de constatarse la presencia de partículas extrañas o un aspecto anormal en el producto al momento de su recepción, no será aceptada la partida, debiendo  el proveedor  sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas.

En caso de que una partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, O.S.E. podrá realizar reclamos al adjudicatario, dando curso a la tramitación del resarcimiento económico por la vía que corresponda.

- PROVISIÓN DEL SUMINISTRO

En régimen normal

Los requerimientos semanales de ese producto se estiman en 250 (doscientos cincuenta) toneladas.

En casos excepcionales

En estos casos el requerimiento máximo diario es de 200 (doscientos) toneladas durante 15 (quince) días seguidos.

Lugar de entrega

O.S.E. retirará el producto en el lugar de expedición que indique el proveedor, el que deberá estar ubicado en un radio de 40 km del Kilómetro Cero (Plaza Cagancha) de la ciudad de Montevideo.

Forma de Pago: 60 días fecha factura

Mantenimiento de oferta: 60 días