| FECHA: | 11/06/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1500158200

COMPRA DE MANGUEROTES PARA HIDROCARBUROS

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Se anula y sustituye del punto I.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS el subtítulo Para los tres ítems quedando redactado de la siguiente manera:

Para los tres ítems:

- Peso máximo: 2,5 kg por metro lineal.

- Presiones de trabajo: Máxima 10 Bar. Vacío - 0,5 bar.

- Radio de curvatura mínimo: 280 mm o menor.

- Producto a trasegar: destilador de petróleo con un contenido hasta 90% de solventes aromáticos.

- Provista de elementos para disipar cargas estáticas (mangueras eléctricamente continuas).

- Resistentes a la abrasión por arrastre sobre hormigón.

- Norma: se recibirán ofertas por mangueras Tipo 2 de acuerdo con la norma EN 13765:2010. Las mangueras deben cumplir cabalmente dicha especificación y se destaca que solo se recibirán mangueras con el marcado indicado en el punto 10 de la citada norma.

- Información técnica: se deberá suministrar información técnica específica  y actualizada sobre el producto ofertado, que deberá incluir los materiales y características constructivas según normas aplicables, presión de ensayo en fábrica, presión mínima de rotura, radio mínimo de rotura, radio mínimo de flexión, peso por unidad de longitud, condiciones de empaque, etc.

- Certificación: el adjudicatario deberá suministrar certificados de los ensayos realizados sobre cada uno de los caños flexibles terminados trazables con el material entregado y sobre los prototipos. Dichos certificados deberán expresar resultados de pruebas que aseguren que las mangueras tienen las propiedades físicas y descriptas en la tabla 3 de la especificación EN 13765:2010. La resistencia eléctrica deberá ser menor o igual a 1Ω/m medida entre los extremos de las mangueras ensambladas.

- ANCAP realizará la prueba de recepción de las mangueras previo a la aceptación de las mismas.

No se considerarán ofertas que no cumplan con lo indicado en este punto.

Saludos cordiales,

lg