| FECHA: | 01/04/2019 |
| --- | --- |
| TELEFAX NUMERO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS / LICITACIONES |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N°2

Ref.: LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 1500162500

COMPRA DE TUBOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR.

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Se modifica el plazo de entrega indicado en el punto III.6, quedando el primer párrafo redactado según sigue:

III.6 - ENTREGA

Los oferentes establecerán el plazo de entrega en días calendario, no debiendo en ningún caso ser mayor a 210 (doscientos diez) días calendario para entrega en Planta o Puerto de Montevideo, siendo éste un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Queremos confirmar si para los 5 ítems el espesor indicado es el mínimo admisible (Minimum Wall Thickness - MWT -) o el promedio (Average Wall Thickness - AVG -) con sus tolerancias según norma.

RESPUESTA: Para los 5 ítems lo indicado es el mínimo espesor de pared garantido, y diámetro exterior “constante”.

CONSULTA 2: Se solicita remover los requisitos relacionados a las normas TEMA 9th Ed y ASME B&PVC por ser normas de tubería, que mencionan tolerancias y requisitos posteriores a un proceso de conformado sobre el cual como fabricantes de tubos no se tendrá control.

RESPUESTA: El fabricante deberá certificar que los tubos cumplen con ASME SA789, SA213 y SB668, y por consiguiente con las dimensiones y variaciones permisibles indicadas en dichas especificaciones, que forman parte del código BPVC. A su vez, las mencionadas especificaciones indican o autorizan la edición ASTM correspondiente a cada caso. En la norma TEMA están indicados los nominales de los diámetros (exteriores), espesor para cada galga y largos estándar de tubos.

Por lo tanto, no se removerán del Pliego de Condiciones Particulares estos requisitos, y aclaramos que se deben cumplir para todos los ítems.

lg