ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ROPA CON PROTECION CONTRA ARCO ELÉCTRICO PARA TCT MT

FECHA: 12/2023

1

ÍNDICE

1	Generalidades	1

2	Condiciones de uso	1

3	Información Técnica a ser suministrada por el Oferente	1

4	Información a ser suministrada por el Contratista.	2

5	Aprobación por UTE de los planos de los materiales adjudicados.	2

6	Especificaciones Técnicas	2

6.1	Especificaciones Técnicas para Camisa, Pantalón, Mameluco y Parka para Trabajos con Tensión en Media Tensión.	2

6.1.1	Condiciones  Generales	2

6.1.2	Condiciones  de uso	3

6.1.3	Condiciones  garantía y trazabilidad.	3

6.1.4	Identificación	3

6.1.5	Terminación de las prendas	3

6.2	Especificaciones Parka	4

6.3	Especificaciones Camisa.	6

6.4	Especificaciones Pantalones.	8

6.5	Especificaciones Mameluco.	9

6.6	Embalaje	10

6.7	Normas aplicables	11

6.7.1	Planilla de datos garantizados	11

7	ANEXO.- Dibujos	12

# Generalidades

Las presentes especificaciones se refieren a ropa de protección para arco eléctrico.

La misma consiste en:

- Camisa y pantalón en tela resistente al fuego. Destinados a proteger a los operarios frente al calor irradiado así como riesgos mecánicos y la intemperie

- Mameluco. Destinado a proteger a los operarios frente al calor irradiado así como riesgos mecánicos y la intemperie

- Parka en tela resistente al fuego. Destinada a proteger a los operarios frente al calor irradiado así como riesgos mecánicos y la intemperie

# Condiciones de uso

Estas prendas se utilizarán por el personal de las brigadas de Trabajos con Tensión de DIS

# Información Técnica a ser suministrada por el Oferente

El Oferente suministrará por triplicado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español, o en su defecto en portugués, francés o inglés referente al equipamiento para trabajos con tensión en MT:

a)	Planillas de datos técnicos garantizados completas para cada ítem.

b)	Copias completas de normas de fabricación y ensayos a que responde el material ofertado, estas deben ser de las especificadas en el presente Pliego.

c)	Certificados de ensayos de tipo según lo especificado en la Parte 1 de esta sección y en las normas correspondientes a estos equipos.

d)	Planos a escala y en detalle de los materiales y de sus componentes,  indicando materiales constitutivos, tolerancias y pesos de los mismos.

En caso de que la información requerida en el punto a) y  d)  no esté en idioma español, deberá presentarse la traducción correspondiente por parte del Oferente.

La información que antecede deberá entregarse en carpetas apropiadas, indexada y en el mismo orden que se solicita.

UTE se reserva el derecho de no considerar ofertas que no contengan su correspondiente información técnica completa.

El oferente puede ampliar y completar esta información a efectos de una mejor apreciación de su oferta.

# Información a ser suministrada por el Contratista.

El Contratista suministrará por triplicado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español, o en su defecto en portugués, francés o inglés referente al equipamiento a suministrar:

a)	Tabla para selección de talles.

c)	Manuales de Conservación y Mantenimiento.

d)	Manual de almacenamiento.

Todos los manuales que no estén en idioma español deberán presentarse con la traducción correspondiente.

# Aprobación por UTE de los planos de los materiales adjudicados.

No corresponde.

# Especificaciones Técnicas

## Especificaciones Técnicas para Camisa, Pantalón, Mameluco y Parka para Trabajos con Tensión en Media Tensión.

### Condiciones  Generales

Los materiales objeto de esta especificación, se destinan a la realización de trabajos con tensión en media tensión en instalaciones de tensión nominal desde 6 kV hasta 60 kV, 50HZ.

El tejido utilizado en la confección de las prendas debe ser resistente al arco eléctrico y al fuego.

Solamente se admitirán tejidos intrínsecamente resistentes al fuego, así mismo, todas sus fibras deberán ser ignifugas inherentes

Deben cumplir:

- ATPV mínimo 8 cal/cm2  o Valor ELIM de 8 cal/cm2

- Clase de riesgo 2 según NFPA 70E.

- Mantener las propiedades ignífugas luego de 100 lavados de acuerdo a ASTM D6413 o su equivalente Europeo.

- Resistencia a la abrasión 200 ciclos de acuerdo a ASTM D3886 o su equivalente en europeo

- Color Azul RAL5002 o Pantone 288

- Gramaje de 240 a 380 g/m2 – Se podrán admitir gramajes mayores con la debida justificación y quedará sujeto a criterio únicamente de UTE.

- Estabilidad dimensional según AATCC 96 o su equivalente en normativa europea, menor o igual al 3%

- Se debe garantizar que la inocuidad de la tela, por ejemplo: cumplir con requisitos de OEKO-TEX estándar 100

Las prendas deben ser confortables de materiales suaves y respirables con una confección que permita libertad de movimientos al usuario. Deberá contener al menos un 50% de fibras celulósicas respirables ignifugas inherentes.

### Condiciones  de uso

Las prendas de protección personal resistentes a la llama serán utilizadas por personal de Distribución en tareas con riesgo a exposición al arco eléctrico.

### Condiciones  garantía y trazabilidad.

El proveedor debe dar garantía de reposición contra defectos de fabricación de las prendas ofertadas por seis meses.

Estos defectos incluyen (para un uso normal):

- Modificaciones dimensionales (encogimiento o estiramiento)

- Rotura de costuras

- Roturas de la tela

### Identificación

Cada prenda debe tener una etiqueta interna que indique de forma legible e indeleble la siguiente información:

- Composición del tejido

- Identificación del reflectivo

- Fecha de fabricación

- Talle

- Instrucciones de mantenimiento y conservación

Estas indicaciones deben mantenerse luego de varios lavados.

### Terminación de las prendas

Las prendas deben ser cuidadosamente acabadas, incluyendo la limpieza final.

Las costuras deberán ser continuas y sin desvíos. Las mismas deben ser planas para evitar las arrugas y pliegues después de los lavados.

La tela debe estar terminada en overlock para lograr un mejor acabado.

## Especificaciones Parka

La parka proveerá aislamiento térmico para permitir trabajar a temperaturas de 0°C en condiciones de confort previendo la utilización directamente sobre la ropa de trabajo.

Además de las características mencionadas en el punto 6.1.1 de la presente especificación las parkas deberán dar cumplir con todas las siguientes características:

- La tela exterior en la que se confeccionarán las parkas tendrá también además de lo indicado en el punto 6.1.1 terminación para repelencia al agua y al aceite y deberá cumplir con las siguientes características:

| CARACTERISTICA | NORMA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| ENCOGIMIENTO AL LAVADO | AATCC 96 – 2004 o su equivalente europeo | 3 % máximo |
| SOLIDEZ AL LAVADO | AATCC 61 – 2007 o su equivalente europeo | Mínimo 4 * |
| SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA | AATCC 15 – 2007 o su equivalente europeo | Mínimo 4 * |
| SOLIDEZ A LA LUZ | AATCC 16 – 2004 o su equivalente europeo | Mínimo 4 * |

El forro o aislación térmica será tal que asegure la durabilidad del mismo aun luego de múltiples ciclos de limpieza. El forro además deberá cumplir con las siguientes características:

- Cuerpo: de tela de las mismas características de la tela exterior, pero sin terminación de repelencia al agua y al aceite, capitoneada. El capitoneado será raviol de 5x5cm. Las características de esta tela serán tales que impidan la salida del relleno por la trama del tejido.

- Mangas: forro de tela ignífuga, capitoneado. Este capitoneado debe ser tal que no presente un excesivo volumen que impida o moleste los movimientos de los brazos de los usuarios al efectuar sus tareas (ej.: trabajos en altura). El capitoneado será raviol de 5 x 5 cm.

Se debe prever que las mangas sean desmontables a la altura de los hombros para permitir el trabajo con mangas y guantes dieléctricos.

El relleno no deberá alterar las propiedades ignífugas y de protección contra arco eléctrico de la prenda.

El relleno térmico deberá ser ignifugo

En cuanto a su forma y confección las parkas deberán cumplir con las siguientes características:

- Cuello: alto

- Cierre: estarán cerradas en la parte delantera (incluido el cuello) mediante un cierre tipo diente de perro. El cierre cubrirá la totalidad de la longitud total delantera, incluido el cuello, quedando 1 cm libre a nivel del cuello. Llevarán cartera sujeta con broches suizos y en el cuello una presilla de la misma tela con broche. La colocación de la presilla en el cuello se hará bajo diseño de Aseguramiento visualmente estético y cómodo de desprender.

El cierre será de tipo doble que una vez cerrado permita la apertura desde el extremo inferior para facilitar el confort.

- Cordón para ajuste en la cintura: interno, no elástico, con limitadores y terminales.

- Bolsillos: tendrán 4 bolsillos delanteros con tapa: 2 en la zona del pecho (de 13x14cm en los talles P y M y de 16 y 17cm en los talles G, EG y EEG) y 2 en la zona inferior interiores. Las tapas tendrán bordes redondeados y se fijarán mediante broches suizos. Además las parkas tendrán un bolsillo interno de 16 x 20 cm debidamente terminado y reforzado en sus bordes para evitar desgarres y/o deformaciones en el uso normal.

- Logo: Sobre el bolsillo pectoral izquierdo se colocará bordado el logo de UTE

- Fuelles en la espalda: 1 a cada lado, sesgados, siguiendo la línea de la sisa, de 3 cm de ancho, debidamente definidos por costuras interiores y exteriores en toda su extensión.

- Puños: serán sin elástico, con presilla exterior para ajuste con dos posiciones con broche suizo o ajuste continuo tipo velcro.

Todos los elementos solicitados para la confección de la parka serán del tono de la tela exterior e inherentemente resistente a la llama (cierre diente de perro, broches suizos, cordones, terminales y limitadores).

Todas las parkas deberán presentar confección esmerada y cuidadosas terminaciones. Con broches suizos y cierres  de buena calidad.

Se podrán aceptar o no, a criterio de UTE, modificaciones menores en esta prenda a fin de mejorar su desempeño frente a un arco eléctrico o de la prenda en general.

Bandas reflectivas.

Las parkas deberán tener bandas reflectivas en las mangas y en el cuerpo de 2 pulgadas de ancho mínimo, la ubicación deberá ser similar a la de las camisas considerando las proporciones, como guía ver ANEXO 7.

Las bandas reflectivas deberán ser de material inherentemente ignífugo

Medidas.

Deberán confeccionarse tomando como mínimo las medidas establecidas en la siguiente tabla:

| Medidas PARKAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Medidas en centímetros) | P (T44) | M (T48) | G (T52) | EG (T56) | EEG (T60) |
| LARGO TOTAL | 80 | 83 | 83 | 87 | 87 |
| ANCHO ESPALDA | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| LARGO MANGA | 62 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| ½ CUELLO | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| ½ CONTORNO | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| ½ PUÑO (en máxima extensión) | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| ½ CINTURA | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |

Instrucciones de Mantenimiento.

Además, a cada parka deberá adjuntársele una hoja con las INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO en donde se deberá detallar el procedimiento de lavado y secado adecuado para mantener todas las propiedades de la tela y cualquier consideración o prohibición en cuanto al uso, mantenimiento o almacenamiento que sea necesario para resguardar las características de la prenda.

Si bien las prendas deberán ajustarse en sus características generales a lo especificado en el presente Pliego, la Administración se reserva el derecho de considerar ofertas en las que se presenten otros modelos con mejoras, que se pondrán a consideración de la unidad responsable de la adjudicación.

## Especificaciones Camisa.

Además de las características mencionadas en el punto 6.1.1 de la presente especificación las camisas deberán dar cumplir con todas las siguientes características:

Descripción General.

- Manga larga, terminada en puño con cerramiento

- Puño de largo mínimo 65 mm y a apertura mínima 165 mm (100 apertura + 65 de puño)

- Cuello tipo fórmula 1 de dos colores. Por fuera color RAL 5002 o Pantone 288 (como el resto de la prenda) y por dentro color verde o amarillo fluorescente. Debe garantizarse que las dimensiones del cuello permitan el cierre completo de forma cómoda para el usuario.

- Todos los botones deben ser cubiertos por dos capas de tejido antillama

- Dos bolsillos frontales con tapa y cierre con botón

- Dimensiones mínimas de los bolsillos de la camisa 130 mm de ancho por 145 mm de alto

Costuras y agregados

- Todas las costuras para cierre, fijación, pespunte, pegar botones deben ser realizadas con hilo en material inherentemente resistente a la llama (tipo meta-aramida)

- Costuras con atraque (volver hacia atrás con puntadas para sujetar la costura realizada).

Las bandas reflectivas y velcro deberán ser de material inherente. Las cintas se ubicarán de acuerdo a los dibujos adjuntos a esta especificación y tendrán un ancho mínimo de 2 pulgadas.

Todos los velcros utilizados deberán ir cosidos y los mismos deberán ser ignifugos

Marcas

Cada prenda deberá contener una etiqueta interna con inscripción indeleble donde se indique:

- Nombre o marca del fabricante

- Identificación de la composición del tejido

- Identificación del reflectivo

- Fecha de fabricación (mes, año)

- Identificación del talle

- ATPV o ELIM en cal/cm2

- Instrucciones de conservación y lavado de la prenda.

Botones

Los botones debes ser de material resistente a la llama y de cuatro orificios.

Diseño:

- Abierta en toda la extensión cerrada por un mínimo de 7 botones equidistantes 8 cm como máximo.

- Dos bolsillos de 13 cm de ancho por 14,5 cm de profundidad con tapa y doble costura

- Mangas terminadas en puño social con botones de cierre

- Puño de 6,5 cm de ancho y abertura de 16,5 cm.

- Cuello tipo fórmula 1 de dos colores. Por fuera color RAL 5002 o Pantone 288 (como el resto de la prenda) y por dentro color verde o amarillo fluorescente

Clase de Protección.

- Cada prenda deberá tener indicada su clase de protección (ATPV o ELIM)

- La identificación debe ser externa de forma que permita una rápida verificación de la clase de protección

- En la camisa se aplicará en el bolsillo del lado derecho indicando ATPV o ELIM cal/m2. La identificación será bordada con bordado de primera calidad y color firme. Los hilos de bordado deberán tener propiedades de retardo de llama.

- Junto con la clase de protección se bordará en el mismo bolsillo el año de fabricación de la prenda.

Se podrán aceptar o no, a criterio de UTE, modificaciones menores en esta prenda a fin de mejorar su desempeño frente a un arco eléctrico o de la prenda en general.

## Especificaciones Pantalones.

Además de las características mencionadas en el punto 6.1.1 de la presente especificación los pantalones deberán dar cumplir con todas las siguientes características:

Descripción General.

- Pretina de 45 mm de ancho

- Cintura mixta con frente con presillas y parte trasera con ajuste con elástico. El elástico deberá ser de 40 mm  de ancho mínimo. Deberá tener costuras de forma de evitar que el elástico se deforme dentro de la pretina.

- Cierre a través de botón y cinta con hebilla de material resistente a la llama. La cinta permitirá un ajuste de mínimo de 15 cm. La cinta será tejida de 2 pulgadas de ancho mínimo, será cosida a los laterales actuando como un cinturón.

- Dos bolsillo frontales

- Dos bolsillos traseros con cierre mediante botón.

- Un bolsillo tipo “carpintero” en cada pierna de dimensiones mínimas 15cm x 20 cm con fuelle de 2cm

Costuras y agregados

- Todas las costuras para cierre, fijación, pespunte, pegar botones deben ser realizadas con hilo en material inherentemente resistente a la llama (tipo meta-aramida)

- Los laterales serán cosidos con costuras dobles paralelas

- Las entrepiernas  serán cosidas con costuras ribeteadas

- Los bolsillos serán cosidos con costuras dobles resistentes al desgarro.

- Costuras con atraque (volver hacia atrás con puntadas para sujetar la costura realizada).

Las bandas reflectivas y velcro deberán ser de material inherentemente resistente a la llama. Las mismas se ubicaran de acuerdo a los dibujos adjuntos a esta especificación y tendrán un ancho mínimo de 2 pulgadas.

Todos los velcros deberán ir cosidos y estos deberán ser ignífugos.

Marcas

Cada prenda deberá contener una etiqueta interna con inscripción indeleble donde se indique:

- Nombre o marca del fabricante

- Identificación de la composición del tejido

- Identificación del reflectivo

- Fecha de fabricación (mes, año)

- Identificación del talle

- ATPV o ELIM en cal/cm2

- Instrucciones de conservación y lavado de la prenda.

Botones

Los botones deben ser de material resistente a la llama, aprox de 14 mm de diámetro y de cuatro orificios.

Clase de Protección.

- Cada prenda deberá tener indicada su clase de protección (ATPV o ELIM)

- La identificación debe ser externa de forma que permita una rápida verificación de la clase de protección

- En los pantalones se aplicará en el bolsillo trasero del lado derecho indicando ATPV  o ELIM cal/m2.

Se podrán aceptar o no, a criterio de UTE, modificaciones menores en esta prenda a fin de mejorar su desempeño frente a un arco eléctrico o de la prenda en general.

## Especificaciones Mameluco.

Además de las características mencionadas en el punto 6.1.1 de la presente especificación los pantalones deberán dar cumplir con todas las siguientes características:

Descripción General.

- Manga larga, terminada en puño elastizado

- Cuello tipo fórmula 1 de dos colores. Por fuera color RAL 5002 o Pantone 288 (como el resto de la prenda) y por dentro color verde fluorescente. Debe garantizarse que las dimensiones del cuello permitan el cierre completo de forma cómoda para el usuario.

- Todos los botones deben ser cubiertos por dos capas de tejido antillama

- Dos bolsillos frontales en el torso con tapa y cierre con botón o velcro, dimensiones mínimas de estos bolsillos 130 mm de ancho por 145 mm de alto

- Dos bolsillo frontales en piernas

- Dos bolsillos traseros con cierre mediante botón o velcro

- Un bolsillo tipo “carpintero” en cada pierna de dimensiones mínimas 15cm x 20 cm con fuelle de 2cm

- Cintura con ajuste con elástico. El elástico deberá ser de 40 mm  de ancho mínimo.

Costuras y agregados

- Todas las costuras para cierre, fijación, pespunte, pegar botones deben ser realizadas con hilo en material inherentemente resistente a la llama (tipo meta-aramida)

- Los laterales serán cosidos con costuras dobles paralelas

- Las entrepiernas  serán cosidas con costuras ribeteadas

- Los bolsillos serán cosidos con costuras dobles resistentes al desgarro.

- Costuras con atraque (volver hacia atrás con puntadas para sujetar la costura realizada).

Las bandas reflectivas y velcro deberán ser de material inherenteLas mismas se ubicaran de acuerdo a los dibujos indicados en el capítulo 7 - ANEXOS de esta especificación y tendrán un ancho mínimo de 2 pulgadas.

Todos los velcros deberán ir cosidos.

Marcas

Cada prenda deberá contener una etiqueta interna con inscripción indeleble donde se indique:

- Nombre o marca del fabricante

- Identificación de la composición del tejido

- Identificación del reflectivo

- Fecha de fabricación (mes, año)

- Identificación del talle

- ATPV o ELIM en cal/cm2

- Instrucciones de conservación y lavado de la prenda.

Botones

Los botones debes ser de material resistente a la llama y de cuatro orificios.

Diseño:

- Abierto con un cierre plástico de material resistente a la llama en toda la extensión.

Clase de Protección.

- Cada prenda deberá tener indicada su clase de protección (ATPV o ELIM)

- La identificación debe ser externa de forma que permita una rápida verificación de la clase de protección

- En la camisa se aplicará en el bolsillo del lado derecho indicando ATPV  o ELIM cal/m2. La identificación será bordada con bordado de primera calidad y color firme. Los hilos de bordado deberán tener propiedades de retardo de llama.

- Junto con la clase de protección se bordará en el mismo bolsillo el año de fabricación de la prenda.

Se podrán aceptar o no, a criterio de UTE, modificaciones menores en esta prenda a fin de mejorar su desempeño frente a un arco eléctrico o de la prenda en general.

## Embalaje

Cada prenda debe estar embalada de forma individual de forma de evitar posibles deterioros o manchas en la tela. Debe ser posible identificar la prenda (tipo, talle) sin romper el embalaje.

## Normas aplicables

Todos los materiales deberán ser fabricados y ensayados conforme a algunas de las siguientes normas:

NFPA 70 E Standard for Electrical Safety in the Workplace

ASTM F 1506-02a Standard Perfomance Specification for Textile Materials for Wearing Apparel for use Electrical Workers Exposed to Momentary Electric Arc and Related Thermal Hazards

ASTM F1930-00

ASTM D6413

IEC 61482-1-1 Met. A

IEC 61482-1-1 Met. B

IEC 61482-1-2

AATCC 96

AATCC 61

AATCC 15

AATCC 16 E

Serán aceptables otras normas siempre que estas garanticen una calidad igual o superior.

Planilla de datos garantizados

Vestimenta de protección resistente a la llama.

1-Fabricante

2-País de origen

3-Modelo o tipo según fabricante

4-Norma de fabricación y ensayos:

5- Clase de protección (Riesgo) y ATPV o ELIM

6-Materiales constituyentes

# ANEXO.- Dibujos

Diseño camisa

Diseño Pantalón

Diseño Mameluco