ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CALZADO DIELÉCTRICO Y CALZADO CONDUCTIVO

FECHA:  08/11

1

ÍNDICE

1.	EQUIPAMIENTO PARA TRABAJOS CON TENSIÓN EN MEDIA TENSIÓN	1

1.1	Generalidades	1

1.2	Información Técnica a ser suministrada por el Oferente	1

1.3	Información a ser suministrada por el Contratista.	2

1.4	Aprobación por UTE de los planos de los materiales adjudicados.	2

1.5	Especificaciones Técnicas	2

1.5.1	Condiciones  Generales	2

1.5.2	Especificaciones técnicas particulares para Zapatos Dieléctricos	3

1.5.2.1	Especificaciones	3

1.5.2.2	Documentación	3

1.5.2.3	Norma de fabricación y Ensayos	3

1.5.3	Especificaciones técnicas particulares para Zapatos Conductivos	4

1.5.3.1	Especificaciones.	4

1.5.3.2	Norma de fabricación y Ensayos	4

1.5.4	Marcas.	5

1.5.5	Planilla de datos garantizados	5

1.5.6	Referencia normativa	5

# 1.	EQUIPAMIENTO PARA TRABAJOS CON TENSIÓN EN MEDIA TENSIÓN

## Generalidades

Las presentes especificaciones se refieren a calzado dieléctrico y calzado conductivo para trabajos con tensión en instalaciones de hasta 60 kV.

## Información Técnica a ser suministrada por el Oferente

El Oferente suministrará por triplicado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español, o en su defecto en portugués, francés o inglés referente al equipamiento para trabajos con tensión en MT:

a)	Planillas de datos técnicos garantizados completas para cada ítem.

b)	Copias completas de normas de fabricación y ensayos a que responde el material ofertado, estas deben ser de las especificadas en el presente Pliego.

c)	Certificados de ensayos de tipo según lo especificado en la Parte 1 de esta sección y en las normas correspondientes a estos equipos.

d)	Planos a escala y en detalle de los materiales y de sus componentes,  indicando materiales constitutivos, tolerancias y pesos de los mismos.

En caso de que la información requerida en el punto a) y  d)  no esté en idioma español, deberá presentarse la traducción correspondiente por parte del Oferente.

La información que antecede deberá entregarse en carpetas apropiadas, indexada y en el mismo orden que se solicita.

UTE se reserva el derecho de no considerar ofertas que no contengan su correspondiente información técnica completa.

El oferente puede ampliar y completar esta información a efectos de una mejor apreciación de su oferta.

## Información a ser suministrada por el Contratista.

El Contratista suministrará por triplicado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español, o en su defecto en portugués, francés o inglés referente al equipamiento a suministrar:

a)	Tabla para selección de talles.

c)	Manuales de Conservación y Mantenimiento.

d)	Manual de almacenamiento.

Todos los manuales que no estén en idioma español deberán presentarse con la traducción correspondiente.

## Aprobación por UTE de los planos de los materiales adjudicados.

No corresponde.

## Especificaciones Técnicas

### Condiciones  Generales

Los materiales objeto de esta especificación, se destinan a la realización de trabajos con tensión en media tensión en instalaciones de tensión nominal desde 6 kV hasta 60 kV, 50HZ.

El cuero del corte será flor. El color del corte y del fondo será negro o marrón.

Las costuras en la unión de la caña con la capellada serán dobles. La lengua será del mismo color que la capellada. El borde superior de la caña del calzado tendrá un sistema de almohadillado doble para disminuir los roces;  el ribete  y el forro de la talonera serán de vaqueta de forro semiterminada.

Las costuras deben ser suaves.

Todos los ítems tendrán fondo de poliuretano.

El fondo deberá tener resaltos para evitar el deslizamiento en todas las direcciones y que permitan la eliminación de los materiales que pudieran depositarse entre ellos. Deberá tener también pequeños resaltos en el fondo, entre el taco y la media suela (en el cambre).

El cambrillón deberá ser rígido o incorporado en la suela de modo que el zapato se ajuste a condiciones de trabajo desde una escalera distribuyendo la carga del cuerpo sobre toda la planta del zapato y no solamente sobre el punto de contacto con el peldaño de la escalera.

La dureza Shore de la suela estará comprendida entre 55 y 60.

Las plantillas cumplirán con lo especificado en la norma UNIT 941, serán antimicrobios y su espesor no reducirá las dimensiones internas del calzado.

### Especificaciones técnicas particulares para Zapatos Dieléctricos

#### Especificaciones

El calzado será tipo botín (cubre totalmente el pie y el tobillo)  clase III  según norma UNIT 723, debiendo cumplir además de esta norma lo establecido en la UNIT 734 en lo que se refiere a las propiedades dieléctricas.

Las propiedades dieléctricas deberán estar resguardadas por la protección anti perforación.

Deberá tener forrado el contrafuerte, la capellada y el talón. Tendrá como mínimo 6 ojales con ojalillos plásticos ó sin ojalillos.

La caña, medida desde el borde horizontal superior de la misma al plano de forro de la plantilla en esa zona, tendrá una altura asegure la protección del talón y el tobillo.

La lengua deberá ser del tipo “lengua fuelle”.

Deberán ser de horma ancha y no deberá exceder los 550 gr. de peso cada zapato.

Deberá estar confeccionado con materiales que garanticen la respirabilidad  del botín manteniendo carácter impermeable.

Suela resistente a los aceites y antideslizante.

Plantilla antiperforación no metálica.

Deberá contar con puntera de seguridad plástica no conductora de electricidad con resistencia mínima 200 J, UTE se reserva el derecho de adjudicar aquel modelo de puntera que considere más conveniente para los usuarios.

#### Documentación

Cada par se entregará acompañado de un folleto donde se indiquen claramente las prestaciones del calzado. Debe incluir además instrucciones detalladas del uso, cuidado u mantenimiento del calzado.

#### Norma de fabricación y Ensayos

Todos los materiales deberán ser fabricados y ensayados (ensayos de recepción) conforme a las siguientes Normas:

- UNIT 723:	5.6.1	Espesores de las partes de cuero

5.6.2	Capellada

- UNIT 724:	5.2.2 	Tamaño de la puntera

5.2.3	Corrosión

5.2.4	Altura Libre

- UNIT 726:	Resistencia de la puntera al impacto

- UNIT 727:	Resistencia al doblado y plegado

- UNIT 728:	Resistencia a la perforación

- UNIT 730:	Resistencia de la suela a la abrasión

- UNIT 731:	Resistencia a la corrosión de los elementos metálicos

- UNIT 734:	Calzado aislante contra riesgo eléctrico

- EN 344:	4.8.7	Resistencia de la unión entre capas

Además de los anteriores ensayos de recepción se verificará que el calzado, tanto en su superficie interior como exterior, estará libre de irregularidades que pueda detectarse mediante una rigurosa  Inspección Visual.

Dicha inspección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones particulares de la presente especificación.

El muestreo en los ensayos de recepción serán los siguientes:

Cada 100 pares o fracción, el número de pies  a ensayar  será el descripto en la siguiente tabla:

|  | UNIT 723 | UNIT 724 | UNIT 726 | UNIT 727 | UNIT 728 | UNIT 730 | UNIT 731 | UNIT 734 | EN 344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOTIN TCT MT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Se podrá admitir a solo criterio de UTE, otras normas que garanticen calidad igual o superior a las citadas en el presente pliego. En este caso deberá adjuntarse copia de dichas normas.

### Especificaciones técnicas particulares para Zapatos Conductivos

#### Especificaciones.

Bota conductiva para la realización de trabajos con tensión aplicando el método de trabajo “a potencial”.

Estarán confeccionados en cuero de primera calidad de acuerdo a lo expresado en las características generales.

Brindarán protección mecánica y dispondrán de una conexión eléctrica desde la suela hasta la pierna.

Tendrán una plantilla conductora flexible e inoxidable que cubra toda la superficie del pie (continua)

Altura aproximada de la caña 20 cm.

#### Norma de fabricación y Ensayos

Calzado conductivo para usarse en conjunto con traje conductivo para realizar tareas de mantenimiento TCT .

Las normas de construcción y ensayo referido a la resistencia de la suela será las norma IEC 60895:2002 – Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and +/- 600 kV d.c. Y la norma ISO 20345 a lo que se refiere a todos los otros aspectos del calzado.

La resistencia eléctrica de la suela en seco, medido según específica la norma IEC 60895 será inferior a 10 k Ohm.

Se podrá admitir a solo criterio de UTE, otras normas que garanticen calidad igual o superior a las citadas en el presente pliego. En este caso deberá adjuntarse copia de dichas normas.

### Marcas.

Cada calzado llevará grabado los siguientes caracteres: N° certificado de la partida correspondiente y fecha de fabricación.

Todos los calzados tendrán identificaciones respectivas y las mismas no variarán de lugar entre un par y otro.

En particular deberá contar con las siguientes marcas de acuerdo con UNE ISO 20344

- CI Aislamiento al frío

- HI Aislamiento frente al calor

- E absorción de energía en zona del talón

- WRU Penetración y absorción de agua

### Planilla de datos garantizados

1-Fabricante

2-País de origen

3-Modelo o tipo según fabricante

4-Norma de fabricación y ensayos:

### Referencia normativa

ANSI Z41

IEC 60895.

UNE ISO 20344

UNE ISO 20345

UNIT 723

UNIT 724

UNIT 726

UNIT 727

UNIT 728:

UNIT 730

UNIT 731

UNIT 734

EN 344