ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATO MARCO  17249

POS     CODIGO                   MATERIAL                                             CANTIDAD

10	661                  CENIZA DE SODA 	                                       80000

- DEFINICIÓN

La ceniza de soda se utiliza como alcalinizante y para regular el pH del agua en el proceso de potabilización.

- REQUISITOS

2.1- Observado a simple vista, el producto debe ser un polvo finamente dividido, blanco y  seco.

2.2- La densidad aparente de la ceniza de soda seca debe estar entre 500 kg/m3 y 900 kg/m3 (ceniza de soda liviana).

2.3- En ocasión de la presente adquisición, también se considerara ceniza de soda densa cuyo rango de densidad aparente es (900-1100) kg/m3 y de consistencia granular.

2.4- La solubilidad en agua del producto es de 7 g/100 ml a 0°C y 21,6 g/100ml a 20°C.

2.5- El contenido de carbonato de sodio (Na2CO3) debe ser como mínimo de

99 % en peso, o su equivalente expresado como oxido de sodio (Na2O) como mínimo 57,9 % en peso (ANSI/AWWA B201).

2.6- El contenido de material insoluble debe ser como máximo de 0,05 % en peso (ANSI/AWWA B201).

2.7- IMPUREZAS

2.7.1- El  producto deberá cumplir  con los límites establecidos para las siguientes impurezas:

| Tabla 1- Impurezas |
| --- |
| Parámetro | Concentración máxima (% peso) |
| Sulfatos (como Na2SO4) | 0,15 |
| Cloruros (como NaCl) | 0,8 |
| Hierro (como Fe2O3) | 0,01 |

2.7.2- Para otras impurezas que pudiera contener el producto y que no están recogidas en la Tabla 1, se establece el siguiente criterio:

El aporte máximo permitido de una determinada impureza al agua tratada con la dosis recomendada por el fabricante, no podrá superar  el 10% del Valor Máximo Permitido (VMP) establecido en el Reglamento Bromatológico Nacional vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

3 -ENVASADO

3.1-El material debe estar envasado en óptimas condiciones de conservación, en bolsas de hasta 25 kg, preferentemente de polietileno de grosor adecuado para su mejor protección durante su almacenamiento.

3.2-Cada envase unitario debe estar debidamente identificado con la siguiente información de forma legible:

- Nombre técnico del producto

- Nombre comercial

- Nombre del fabricante/proveedor

- Peso neto

- Número de lote

- Fecha de vencimiento o de fabricación

Se inspeccionará que las bolsas presenten su etiqueta identificadora con la información requerida.

3.3-Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

4-MUESTRA

Previo al acto de apertura, se deberá presentar 100 gramos como mínimo de muestra del producto cotizado, en la Oficina de Control de Calidad, ubicada en Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini.

La no presentación de muestras será considerada apartamiento sustancial.

5- PRESENTACION DE LA  OFERTA

Deberá incluir la siguiente información en los idiomas español, inglés o portugués:

  - Identificación del producto ofertado: marca del producto (si corresponde), nombre del fabricante, país de origen.

  - Ficha técnica del fabricante.

  - Certificado de análisis del producto ofertado que indique la concentración de carbonato de sodio, material insoluble, densidad e impurezas listadas en la Tabla1.

  - Declaración solicitada en el punto 2.7.2 incluyendo la dosis máxima    recomendada por el fabricante.

  - Vida útil del suministro.

  - Hoja de Seguridad del producto en español (Decreto 307/09).

  - Comprobante de entrega de muestra emitido por la División Control de Calidad     de la Gerencia de Suministros.

5.8-    No se aceptan ofertas de importación

6-INSPECCIÓN Y MUESTREO

En ocasión de cada remesa, y al momento de la carga, se situará en la planta de expedición (deposito del proveedor) un Inspector de O.S.E. (funcionario de la División Control de Calidad o funcionario autorizado por la Gerencia de Suministros) debidamente identificado.

6.1- CONTROL DEL ENVASADO

Antes de la carga el Inspector constatara las condiciones del envasado del producto y sus etiquetas identificadoras según lo establecido en el Art.3.

En caso de detectarse envases unitarios cuyo etiquetado no cumpla a cabalidad con lo establecido en el Art 3. se le dará aviso al proveedor el cual deberá subsanar ese error en la próxima entrega.

Las bolsas rotas o en notorias malas condiciones de envasado o envases sin identificación alguna no se aceptaran a solo juicio del Inspector.

Los incumplimientos serán tenidos en cuenta en los antecedentes del Proveedor, según Reglamento de Proveedores de OSE.

6.2- CONTROL DE LA CANTIDAD DE LA REMESA

El Inspector al momento del despacho deberá controlar las cantidades cargadas en el transporte destinado por O.S.E.

Para ello controlará y registrará en el Acta de Inspección:

- cantidad de envases unitarios por pallet y la cantidad de pallets.

- el peso neto del envase unitario que figura en el etiquetado del envase unitario.

- la cantidad total de producto cargado en kilogramos.

A efectos de corroborar que el peso del envase coincide con la información del etiquetado, el Inspector podrá seleccionar 3 bolsas escogidas al azar las cuales se pesarán en balanza proporcionada por el proveedor y se registrará en Acta.

Si el peso de las bolsas inspeccionadas difiere en más de 2,5% del peso que figura en su etiqueta, se procederá a inspeccionar un número mayor de bolsas. Se seleccionara al azar, por lo menos, una bolsa por cada pallet, se pesarán y se registrará en Acta.

Si se mantiene el apartamiento en el valor del peso se realizará el reclamo correspondiente al proveedor.

El Inspector podra controlar los certificados de calibración de la balanza, comprobando su vigencia a la fecha de la carga.

6.3- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA REMESA

- En el punto de despacho (almacén del proveedor):

En cada entrega se tomarán muestras a los efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 2.

La extracción de las muestras será realizada por el Inspector de Control de Calidad o funcionario autorizado por Gerencia de Suministros, quien obtendrá tres unidades muestrales, iguales y representativas, de al menos 100g cada una las cuales entregará a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE para su análisis.

En caso de detectarse apartamientos con respecto a los requisitos establecido en el Art. 2 se aplicarán las multas establecidas en el Art. 8.

- En el punto de uso (Servicio de O.S.E.):

Si al momento de su utilización se detectara que el producto presenta apartamientos con respecto a los requisitos establecidos se le dará aviso al proveedor el cual deberá reemplazar la remesa. El plazo y forma en que se realizará el reemplazo se deberá acordar con la Gerencia de Suministros.

En caso de que una partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, la Administración podrá realizar reclamos al adjudicatario.

7- EVALUACIÓN y COMPARACIÓN  DE OFERTAS

7.1- Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta toda la información solicitada en el Art. 5. Las ofertas que no presenten apartamiento sustancial en los requisitos pasan a la etapa de Calificación.

7.2- Calificación

- La comparación entre las ofertas se realizará por precio.

- Se entiende que la oferta más conveniente es la de menor precio que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de oferta.

7.3- En el caso de presentaciones de ofertas similares se podrán entablar negociaciones a los efectos indicados en el Art 66 del TOCAF.

8.-MULTAS TÉCNICAS

No se realizarán ajustes por premios.

8.1- Incumplimiento por contenido de carbonato de sodio

Si la concentración de carbonato de sodio expresado como oxido de sodio (Na2O)  de la remesa es menor a 57,9 % y mayor o igual a 55,0 %, se abonara el 90% del valor de la remesa.

Si la concentración de carbonato de sodio expresado como oxido de sodio (Na2O) de la remesa es menor a 55,0 %, la remesa no será abonada.

8.2- Incumplimiento por material insoluble

Si el contenido de material insoluble presente en la remesa es mayor a 0,05 % en peso y menor o igual a 0,10 %, se abonara el 90% del valor de la remesa.

Si el contenido de material insoluble presente en la remesa es mayor a 0,10%, se abonara el 50% del valor de la remesa.

8.3- Incumplimiento por contenido de impurezas

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en el Art. 2, Tabla 1, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

8.4- Incumplimiento de las características físicas

Si al momento del uso se detectara que el producto presenta un aspecto diferente al esperado (libre de partículas extrañas, blanco y seco) esto se le comunicará al proveedor el cual deberá reemplazar dicha remesa por una en condiciones adecuadas en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

Los incumplimientos serán tenidos en cuenta en los antecedentes del Proveedor.

El cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación es independiente del estricto cumplimiento de saldos anteriores que pudieran existir, y que regirán exclusivamente por las condiciones de su respectiva contratación.

9- FORMA DE ENTREGA

9.1-  	Las entregas se realizarán de acuerdo a las necesidades  de la Administración.

Para ello se comunicará por medio de la Unidad de Planeamiento y Control de Stock, la entrega del suministro en las cantidades y lugares indicados en el formulario de "ORDEN DE DISTRIBUCION-PEDIDO CONTRA CONTRATO MARCO" que a tales efectos será cursado a la firma adjudicataria.

Una vez recibido la " ORDEN DE DISTRIBUCION-PEDIDO CONTRA CONTRATO MARCO ", el Contratista dispondrá de un plazo de hasta 10 días calendario para la entrega del material solicitado.

9.2-	Dentro de los límites del Dpto. de Montevideo, el transporte, la carga, descarga y estiba, será por cuenta de la firma adjudicataria. Fuera de ello solamente le corresponderá la carga y estiba sobre camión en fábrica.

9.3 -	El adjudicatario deberá tener un stock permanente a su costo en fábrica o depósito,de un mínimo del 5% del total adjudicado, el que deberá estar en un radio no mayor a los 35 Km. del Dpto. de Montevideo, a efectos de cubrir cualquier emergencia imprevisible conforme a lo indicado en el Artículo anterior.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P= Po(IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. Los cambios de precios que surjan por la variación de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las ofertas y la fecha en que queda cumplido totalmente el suministro dentro de los plazos fijados en la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a las entregas realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina nº 3 Seguimiento de Proveedores. San Martin 3235. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación, adjuntando copia de las facturas de las entregas realizadas. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega de la mercadería. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.