ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10045847

POS    CODIGO            DETALLE                                            CANTIDAD

10	  2443     FERRUL BCE 1/2" C/ADAPT P/PEAD 20 MM	1.000	UN

# CARACTERISTICAS

  - Los materiales de bronce deberán cumplir con lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos del año 1973 en lo relativo a aleaciones e inspecciones (capítulo I y II Normas Técnicas para el Material de Bronce).

  - Deberán venir marcadas con una inicial o un logo en relieve que permita identificar al fabricante.

  - Los ferrules serán con cuerpo de bronce y con adaptador de polipropileno (PP) para caño de polietileno (PE) de 20mm.

  - La presión nominal de trabajo será de 16 bar  (PN 16).

  - La estanqueidad entre el ferrul y el caño de PE se obtiene mediante una junta tórica (O'ring), mientras que la resistencia a la tracción vendrá dada por el conjunto de un casquillo de apriete y el racor de PP.

  - Las dimensiones del cuerpo, la válvula y tapa, así como los tipos de roscas a utilizar, deberán ajustarse a lo establecido en los planos para MATERIAL DE BRONCE - CONEXIONES - N° 1973  D1 al D6 que figuran en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de OSE del año 1973, con excepción de la rosca correspondiente al Racor de PP.

  - El cuerpo del ferrul deberá contener en su interior un tope a los efectos de asegurar la correcta ubicación del caño de PE al ser introducido en el mismo.

Se anexa foto a modo ilustrativo:

# DE LAS MUESTRAS

2.1- El oferente deberá presentar 1 (uno) ferrul como muestra, en la 	Oficina 	de Control de Calidad - San Martín 3235.

# DE LAS VERIFICACIONES Y ENSAYOS

3.1- Las muestras presentadas serán sometidas  a prueba de estanquidad  con  presión interna, de acuerdo a lo establecido en el  Numeral 4.6 (Tabla 3) de la Norma ISO 4427-5:2007 para uniones mecánicas, en el Laboratorio de Presurización de la Oficina de Control de Calidad de O.S.E.

3.2- Se considerarán QUE CUMPLE cuando el 100% de las mismas no presenta pérdida.

# CONTROL DE LA CALIDAD

4.1- Se realizará el control de calidad del suministro siguiendo igual procedimiento que el del Art. 3.1 de la presente Memoria y con criterio de aceptación que establece la Norma UNIT-ISO 2859-1:1999, considerando un plan de muestreo simple, inspección normal, nivel II y un AQL 1,5.

4.2- Realizado el control de calidad a satisfacción, O.S.E. procederá a aceptar el suministro. Si en cambio, las no conformidades superan los límites establecidos por la Norma UNIT-ISO 2859-1:1999, O.S.E. rechazará la totalidad del suministro.

# ENTREGA DEL SUMINISTRO

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Cantidad de unidades

- Número correlativo de caja sobre el total de cajas

- Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

2.1- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá rechazar la entrega.

2.2- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y se podrán rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas

2.3 -Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

- Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarla dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

2.4-De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

Plazo de entrega:  Dentro de los 120 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.