ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10047178

POS  CODIGO                   MATERIAL                                     CANTIDAD        	10	671	POLIELECTROLITO MODERADAMENTE CAT P/POT	9.000	KG

Polielectrolito moderadamente cationico para potabilización (Cod 671)

- REQUISITOS

El producto debe ser un polímero en polvo moderadamente catiónico para uso en potabilización de aguas superficiales como coadyuvante de floculación y coagulación, con  las siguientes características:

  - Ser un polímero cationico, floculante orgánico sintético, con tipo de carga moderadamente catiónico, según la clasificación utilizada en la norma ANSI/AWWA B453.

  - Debe ser un sólido en polvo, de color blanco uniforme, sin partículas extrañas.

  - Se trata de un producto de alto peso molecular con un grado de carga media entre 10 y 25% ().

  - Los productos suministrados deben estar certificados por la Norma NSF/ANSI 60 u otra certificación internacional que avalen su aptitud para ser utilizados  en plantas para potabilización de agua.

A los efectos de constatar la adecuación y vigencia de la documentación presentada por el oferente, la Administración podrá contactarse con el organismo certificador. La aceptación de dicha documentación quedará sujeta a este control.

La no presentación de la certificación del producto o la no aceptación de esta por parte de la Administración se considera un apartamiento sustancial.

  - Las dosis aconsejadas por el oferente no deben superar a las máximas establecidas por  el organismo de certificación.

  - Viscosidad de una dilución al 0.1 % en peso en el agua de aplicación no debe ser superior a 95 mPa.s (Brookfield) a 20ºC y 30 rpm.

  - Se debe adjuntar Certificado de ensayos de viscosidad realizados en un laboratorio de plaza. El ensayo de viscosidad debe realizarse en agua de red como solvente.

La no presentación del certificado de análisis se considera apartamiento sustancial.

  - Poseer un rango efectivo de pH de 4 a 10.

  - Estabilidad en el envase original: mínimo 12 meses.

  - Estabilidad de una dilución al 0.5 % en peso: en promedio 5 días.

  - La distribución de los tamaños de partícula del producto debe ser tal que no genere dificultades adicionales en la preparación y utilización del producto. Entiéndase por esto: que no dificulte la disolución debido a la presencia de partículas grandes  o que se escape polvo al ambiente por la presencia de partículas muy pequeñas.

  - La Granulometría del producto deberá ser tal que el 99% pase por una malla de 1,7 mm y el   92% sea retenido por una malla de 0,15 mm, según norma AWWA B453.

# IMPUREZAS

  - El contenido de monómeros de acrilamida no debe exceder el 0,05% en peso de polímero activo en una dosis de 1 mg/L de polímero activo (apartamiento sustancial).

# El producto objeto de esta especificación utilizado en las dosis especificadas por el fabricante no debe aportar sustancias minerales u orgánicas solubles o en suspensión en cantidades que tornen el agua inapropiada para el consumo humano de acuerdo al Reglamento Bromatológico Nacional vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

# ENVASADO

# Debe estar envasado en óptimas condiciones de conservación en bolsas inertes con el producto, de hasta 25 kg, las cuales deberán contener la siguiente información de forma legible:

- Nombre técnico del producto y nombre comercial

- Peso neto

- Nombre del fabricante

- Número de lote (impreso en la bolsa)

- Fecha de fabricación (impreso en la bolsa)

# Al momento de la entrega del producto, el lote recibido deberá tener al menos  12 meses de vigencia.

# Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

# Palletizado

-Las bolsas estarán dispuestas sobre pallets de madera en buen estado, Tipo Mercosur: 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

-Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

-El conjunto pallet-bolsas deberá envolverse con nylon termocontraíble o nylon strech, o dentro de bolsones, de una altura máxima de 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

-La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

-En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Identificación del producto

- Código de O.S.E. del material

- Identificación del proveedor

- Cantidad de bolsas

-El proveedor será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado.

- DE LAS MUESTRAS

4.1 En caso de no tener antecedentes de uso en OSE deberá presentar muestra en la Oficina de Control de Calidad.

4.2 El producto podrá ser probado en ensayos de Jarras que permitan reproducir las condiciones de la planta potabilizadora en la que se usará y evaluar su desempeño si fuera necesario. En dicho caso podrá ser solicitado al Proveedor muestras del producto.

- INFORMACION QUE DEBERA INCLUIR LA PROPUESTA

El oferente deberá incluir la siguiente información en sus propuestas, además de cualquier otra que consideren de interés:

  - Nombre comercial del producto, Nombre del fabricante, país de procedencia, lugar de fabricación (país, ciudad, dirección).

  - Catálogos, fichas técnicas, o declaración emitidos por el fabricante, con la siguiente información:

- Tipo de polímero y carga

- % de cationicidad

- Rango efectivo de pH

- Contenido residual de monómero de acrilamida (% en peso).

- Forma de presentación del producto y apariencia

-   Tiempo de vida útil del producto en los envases originales (la cual deberá ser como mínimo 12 meses desde la fecha de entrega)

-   Dosis máxima recomendada.

- Granulometría

- Viscosidad

  - Certificación NSF/ANSI 60 o de otro organismo internacional que avale su aptitud para uso en potabilizacion.

  - Se deberá presentar la declaración del proveedor establecida en el punto 2.2.

  - Análisis de viscosidad Brookfield (ver punto 1.7).

  - Hojas de seguridad del producto

La insuficiencia o no presentación de la información solicitada que impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de rechazo.

# ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

# Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta toda la información  solicitada en el Numeral anterior.

# De las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, la comparación entre las ofertas se realizará por precio. Se entiende que la oferta más conveniente es la de menor precio unitario.

# En las compras en que los plazos de entrega sea el factor prioritario, este  podrá ser el factor determinante frente al precio.

# Referente a la mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en el Art. 66 del T.O.C.A.F.

- CONTROLES EN RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

En el arribo del suministro al Almacén,  funcionarios del Departamento de Suministros de O.S.E. procederán a verificar las cantidades entregadas, condiciones de envasado (etiquetado, vida útil del producto, envasado, pallets) según lo establecido en el Articulo 3 , y control de la calidad del producto:

- Las bolsas unitarias deberán presentar su etiqueta identificadora con la información requerida. En caso contrario no será aceptado el lote hasta que no sea corregido por parte del proveedor.

- El producto deberá cumplir con la vida útil requerida desde la fecha de entrega (minimo 12 meses). En caso contrario no se aceptara el lote.

- En caso de que las condiciones de los pallets y el palletizado de las bolsas se presente en muy mal estado al momento de la recepción, se podrá rechazar la partida hasta no sea subsanado por el proveedor.

- Inspección visual- En caso de constatarse la presencia de partículas extrañas o un aspecto anormal en el producto al momento de su recepción, se procederá a realizar el reclamo al proveedor el cual deberá sustituir el producto alterado por uno en condiciones a adecuadas.

- Certificado de Análisis

El proveedor deberá presentar junto con cada partida entregada un Certificado de Análisis realizado por laboratorio del fabricante u otro debidamente identificado, por cada lote entregado, el que deberá incluir al menos la siguiente información:

Nombre del producto, nombre comercial

Número de lote, cantidad por lote

Fecha de fabricación

Análisis de contenido de monómeros de acrilamida (%) por lote

Método de ensayo aplicado

Firma del responsable técnico

Si el producto no cumple con los niveles de acrilamida admisibles (< 0,05 %) la partida no se será aceptada.

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Si el producto entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas, o presenta partículas extrañas o un aspecto anormal al momento de su recepción,  no será aceptada la partida, debiendo  el proveedor  sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas, a su entero costo.

El cumplimiento de los requisitos (por ej nivel de acrilamida) de la partida recibida podrá ser verificado por parte de OSE. En caso que los niveles de acrilamida superen los valores permitidos, será rechazado el lote, debiendo el proveedor sustituirlo por producto en buen estado.

En caso de que la partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, la Administración podrá realizar reclamos al adjudicatario.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Plazo e entrega: Una única entrega directamente en Planta Jagüel

Contacto: Walter Silva

Agustín López

Fabián Aparicio