Contratos Marcos :

Nº 17930 – 17931 – 17932 – 17933 – 17934 -17935 – 17936 - 17937.

Código                  Material                     Cantidad    UM

661        	     CENIZA DE SODA	          49.000      KG

# Ceniza de soda

# Especificaciones técnicas del suministro

- DEFINICIÓN

La ceniza de soda se utiliza como alcalinizante y para regular el pH del agua en el proceso de potabilización.

- REQUISITOS

2.1- Observado a simple vista, el producto debe ser un polvo finamente dividido, blanco y  seco.

2.2- La densidad aparente de la ceniza de soda seca debe estar entre 500 kg/m3 y 900 kg/m3 (ceniza de soda liviana).

2.3- En ocasión de la presente adquisición, también se considerara ceniza de soda densa cuyo rango de densidad aparente es (900-1100) kg/m3 y de consistencia granular.

2.4- La solubilidad en agua del producto es de 7 g/100 ml a 0°C y 21,6 g/100ml a 20°C.

2.5- El contenido de carbonato de sodio (Na2CO3) debe ser como mínimo de

99 % en peso, o su equivalente expresado como oxido de sodio (Na2O) como mínimo 57,9 % en peso (ANSI/AWWA B201).

2.6- El contenido de material insoluble debe ser como máximo de 0,05 % en peso (ANSI/AWWA B201).

2.7- IMPUREZAS

2.7.1- El  producto deberá cumplir  con los límites establecidos para las siguientes impurezas:

| Tabla 1- Impurezas |
| --- |
| Parámetro | Concentración máxima (% peso) |
| Sulfatos (como Na2SO4) | 0,15 |
| Cloruros (como NaCl) | 0,8 |
| Hierro (como Fe2O3) | 0,01 |

2.7.2- Para otras impurezas que pudiera contener el producto y que no están recogidas en la Tabla 1, se establece el siguiente criterio:

El aporte máximo permitido de una determinada impureza al agua tratada con la dosis recomendada por el fabricante, no podrá superar  el 10% del Valor Máximo Permitido (VMP) establecido en el Reglamento Bromatológico Nacional vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

3 -ENVASADO

3.1-El producto debe estar envasado en óptimas condiciones de conservación, en bolsas de hasta 25 kg, de material inerte con el producto y de grosor adecuado para su mejor protección durante su almacenamiento.

3.2- Serán acondicionadas sobre pallets en buen estado, puesto sobre camión para retirar de Fábrica o Depósito.

3.3-Cada envase unitario debe estar debidamente identificado con la siguiente información como mínimo, de forma legible:

- Nombre técnico del producto

- Nombre comercial

- Nombre del fabricante y/o proveedor

- Peso neto

- Número de lote (impreso en bolsa)

- Fecha de fabricación o vencimiento (impreso en bolsa)

Se inspeccionará que las bolsas presenten su etiqueta identificadora con la información requerida.

3.4-Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

4- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir:

  - Identificación del producto ofertado: Marca del producto (si corresponde), nombre del fabricante, país de origen, dirección de la planta de fabricación.

  - Fichas técnicas del fabricante o Certificado de análisis (con firma de técnico responsable) con la siguiente información del producto ofertado: densidad aparente, solubilidad, concentración de carbonato de sodio, material insoluble, impurezas, vida útil.

  - Si la tuviera, Certificación NSF /ANSI 60 o similar.

  - Declaración del contenido de carbonato de sodio que aseguran tendrá el producto suministrado.

  - Declaración solicitada en el punto 2.7.2 incluyendo la dosis máxima recomendada por el fabricante.

  - Vida útil del suministro.

  - Ficha de Datos de Seguridad del producto en español.

5- EVALUACIÓN

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta toda la información solicitada en el Artículo anterior. Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por precio, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.

6- CONTROLES EN DESPACHO DE LAS REMESAS

En ocasión de cada remesa, y al momento de la carga, se situará en la planta de expedición (deposito del proveedor) un Inspector de O.S.E. (funcionario de la División Control de Calidad o funcionario autorizado por la Gerencia de Suministros) debidamente identificado.

6.1- CONTROL DEL ENVASADO

Antes de la carga el Inspector constatara las condiciones del envasado del producto y sus etiquetas identificadoras según lo establecido en el Art.3.

En caso de detectarse envases unitarios cuyo etiquetado no cumpla a cabalidad con lo establecido en el Art 3. se le dará aviso al proveedor el cual deberá subsanar ese error en la próxima entrega.

Las bolsas rotas o en notorias malas condiciones de envasado o envases sin identificación alguna no se aceptaran a solo juicio del Inspector.

Los incumplimientos serán tenidos en cuenta en los antecedentes del Proveedor, según Reglamento de Proveedores de OSE.

6.2- CONTROL DE LA CANTIDAD DE LA REMESA

El Inspector al momento del despacho deberá controlar las cantidades cargadas en el transporte destinado por O.S.E.

Para ello controlará y registrará en el Acta de Inspección:

- cantidad de envases unitarios por pallet (o kg por pallet) y la cantidad de pallets.

- el peso neto del envase unitario que figura en el etiquetado del envase unitario.

- la cantidad total de producto cargado en kilogramos.

A efectos de corroborar que el peso del envase coincide con la información del etiquetado, el Inspector podrá seleccionar 3 bolsas escogidas al azar las cuales se pesarán en balanza proporcionada por el proveedor y se registrará en Acta.

Si el peso de las bolsas inspeccionadas difiere en más de 2,5% del peso que figura en su etiqueta, se procederá a inspeccionar un número mayor de bolsas. Se seleccionara al azar, por lo menos, una bolsa por cada pallet, se pesarán y se registrará en Acta.

Si se mantiene el apartamiento en el valor del peso se realizará el reclamo correspondiente al proveedor.

El Inspector podrá controlar los certificados de calibración de la balanza, comprobando su vigencia a la fecha de la carga.

6.3- CONTROL DE LA CALIDAD DE LA REMESA

- En el punto de despacho (almacén del proveedor):

En cada entrega se tomarán muestras a los efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 2.

La extracción de las muestras será realizada por el proveedor o Inspector de OSE actuante, siempre en presencia de ambos,  siendo  tres unidades muestrales, iguales y representativas, de al menos 100g cada una las cuales entregará a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE para su análisis.

En caso de detectarse apartamientos con respecto a los requisitos establecido en el Art. 2 se aplicarán las multas establecidas en el Art. 7.

- En el punto de uso (Servicio de O.S.E.):

Si al momento de su utilización se detectara que el producto presenta apartamientos con respecto a los requisitos establecidos (por ej. partículas extrañas) se le dará aviso al proveedor el cual deberá reemplazar la remesa. El plazo y forma en que se realizará el reemplazo se deberá acordar con la Gerencia de Suministros.

En caso de que una partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, la Administración podrá realizar reclamos al adjudicatario.

7- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No se realizarán ajustes por premios.

7.1- Incumplimiento por contenido de carbonato de sodio

Si la concentración de carbonato de sodio expresado como oxido de sodio (Na2O)  de la remesa es menor a 57,9 % y mayor o igual a 55,0 %, se abonara el 90% del valor de la remesa.

Si la concentración de carbonato de sodio expresado como oxido de sodio (Na2O) de la remesa es menor a 55,0 %, se abonara el 50% del valor de la remesa.

7.2- Incumplimiento por material insoluble

Si el contenido de material insoluble presente en la remesa es mayor a 0,05 % en peso y menor o igual a 0,10 %, se abonara el 90% del valor de la remesa.

Si el contenido de material insoluble presente en la remesa es mayor a 0,10%, se abonara el 50% del valor de la remesa.

7.3- Incumplimiento por contenido de impurezas

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en el Art. 2, Tabla 1, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

7.4- Incumplimiento de las características físicas

Si al momento del uso se detectara que el producto presenta un aspecto diferente al esperado (debe estar libre de partículas extrañas, blanco y seco) esto se le comunicará al proveedor el cual deberá reemplazar dicha remesa por una en condiciones adecuadas en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

Los incumplimientos serán tenidos en cuenta en los antecedentes del Proveedor.

El cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación es independiente del estricto cumplimiento de saldos anteriores que pudieran existir, y que regirán exclusivamente por las condiciones de su respectiva contratación.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P= Po(IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. Los cambios de precios que surjan por la variación de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las ofertas y la fecha en que queda cumplido totalmente el suministro dentro de los plazos fijados en la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a las entregas realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina nº 3 Seguimiento de Proveedores. San Martin 3235. La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su correspondiente liquidación, adjuntando copia de las facturas de las entregas realizadas. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega de la mercadería. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.