ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRAS DIRECTAS 10048469-10048490-10048491-10048492-10048493

POS        CODIGO                      DETALLE                                        CANTIDAD

10           12262     CARBON ACTIVADO EN POLVO VEGETAL       40.050 KGS

ESPECIFICACIONES:

- PRODUCTO

Carbón activado pulverizado de origen vegetal (de madera), para tratamiento de agua, con alta capacidad de adsorción, particularmente con aquellas sustancias capaces de generar gusto y olor en el agua, y en general para adsorción de sustancias orgánicas disueltas.

Los carbones en polvo son usados en potabilización, siendo mezclados con el agua a ser tratada y luego removido por sedimentación o filtración.

  - Granulometría

Al menos el 95% en peso pasará por el tamiz de 149 micrones de abertura (100 mesh, UNIT 31), no menos del 85% deberá pasar por el tamiz de 74 micrones de abertura (200 mesh, UNIT 39) y no menos del 60% deberá pasar por el tamiz de 44 micrones de abertura (325 mesh) (ANSI/AWWA B600). Su no cumplimiento será considerado apartamiento sustancial.

  - Humedad

En el momento de la recepción, el contenido de humedad deberá estar entre 25 y 30% en peso. Su no cumplimiento será pasible de las multas establecidas en el Art. 9.

  - Capacidad de adsorción

Índice de iodo: mínimo 500 (ASTM D4607). Su no cumplimiento será considerado apartamiento sustancial.

  - Remoción de contaminantes específicos

El oferente deberá informar la capacidad de el /los producto/s de adsorber cada uno de estos contaminantes presentes en una muestra de agua (ASTM D3860):

-	Microcistina

-	Atrazina

-	Geosmín

-	MIB

La no presentación de esta información podrá ser considerada apartamiento sustancial.

  - Densidad aparente

0,2<=densidad aparente <=0,75 g/cm3 ASTM2854. Su no cumplimiento será considerado apartamiento sustancial.

- IMPUREZAS

Los carbones objeto de esta especificación no deben contener sustancias minerales u orgánicas solubles o en suspensión en cantidades que tornen el agua que ha sido tratada adecuadamente con estos productos inapropiada para el consumo humano, a tales efecto el proveedor deberá establecer la dosis máxima a aplicar.

El producto suministrado debe estar certificado según NSF/ANSI 61. A los efectos de constatar la adecuación y vigencia de la documentación presentada por el oferente, la Administración podrá contactarse con el organismo certificador. La aceptación de dicha documentación quedará sujeta a este control.

La no presentación de la certificación del producto o la no aceptación de esta por parte de la Administración se considera un apartamiento sustancial.

- MUESTRAS

Previo al acto de apertura, se deberá presentar muestra de el/los producto/s ofrecido/s (aproximadamente 50 g)  en la Oficina de Control de Calidad, ubicada en Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini. La Administración se reserva el derecho de efectuar sobre dichas muestras los análisis que estime oportuno a efectos de la evaluación de la propuesta. En caso de que cualquier característica de la muestra difiera de lo descrito en la oferta se tomará como inválida la oferta.

En la misma se establecerá el nombre del proveedor y número de Licitación correspondiente.

Se seguirá el procedimiento de Control de Calidad para la recepción de las muestras.

La no presentación de la muestra será considerada apartamiento sustancial ya que la misma constituye parte de la oferta.

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

  - Identificación y Antecedentes del fabricante:

El fabricante deberá acreditar:

- Identificación del fabricante y de la planta de fabricación del suministro ofertado, incluyendo web y correo electrónico de contacto.

- Si la tuviera, Certificación ISO 9001:2008 o 2015 vigente, de la planta de fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño,  fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, portugués.

  - Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado:

La oferta deberá incluir:

- Documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (tanto del producto en sí mismo como del envase) y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos de estas Especificaciones Técnicas. Información que deberá presentarse en español, inglés, portugués.

- Origen e identificación del lugar de fabricación.

- Catálogos y/u hoja de datos con especificaciones. Información que deberá presentarse en español, inglés o portugués.

- Certificación  NSF/ANSI 61 vigente (impresión de la página web de la NSF o link donde consultar la certificación del producto ofertado) o ABNT NBR 15784 , que avale específicamente la aptitud del producto ofrecido para ser utilizado en plantas para potabilización de agua. El no cumplimiento de la vigencia de la certificación presentada o su ausencia será considerado apartamiento sustancial.

- Ficha técnica del producto.

- Origen del carbón: madera

- Informe de análisis de capacidad de adsorción de Atrazina realizado por un laboratorio de plaza, regional o internacional, independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte e ídem del oferente. El método de ensayo, cálculos y presentación de resultados  se deben ajustar a lo establecido en la norma ASTM D3860-98. El informe debe incluir explícitamente el método utilizado para la determinación y cuantificación del contaminante. La determinación de la capacidad de adsorción requerida para este contaminante deberá realizarse a partir de muestras preparadas en el laboratorio utilizando agua destilada y un patrón del contaminante a analizar. El informe de análisis no deberá tener una antigüedad mayor a 2 (dos) años.

- Declaración de la dosis máxima recomendada por el fabricante.

- Ficha de Datos de Seguridad del producto ofertado que cumpla con lo establecido en el Anexo II del Decreto 307/09, en el mismo se establece que la hoja de seguridad debe estar en español.

- Declaración del tiempo de vida útil del producto en los envases originales. Al momento de la entrega, la vida útil del producto deberá tener una validez mínima de 1 (un) año desde la fecha de recepción del mismo.

La ausencia de alguna de la documentación solicitada en la oferta podrá ser considerada apartamiento sustancial.

- ENVASADO  Y TRANSPORTE

  - El producto deberá estar envasado en óptimas condiciones, en envases tipo big-bags de 450 kg, palletizados y protegidos con film termo-contraíble.

  - Los big-bags deberán estar provistos de un liner interno para la protección del producto contra la humedad ambiente. Los big-bags correctamente almacenados deberán tener una vida útil igual o superior al producto que contienen.

  - El peso por pallet (esto es: pallet + big-bags + carbón + film) no deberá superar los 1500 kg. Los pallets deberán estar en condiciones óptimas, no se aceptarán pallets rotos o con tablas curvadas que dificulten su manipulación. Se pondrá especial énfasis en el control de este punto a la hora de la descarga.

  - El producto deberá llegar a destino en las mismas condiciones de envasado, siendo rechazadas las partidas que no cumplan con estos requisitos.

  - Los envases deben contener la siguiente información de forma legible:

-	Nombre técnico del producto y la denominación corriente conocida en el mercado.

-	Origen (mineral o vegetal)

-	% de humedad

-	Peso neto

-	Nombre del fabricante

-	Número de lote

-	Fecha de vencimiento

  - Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

  - Todas las características antedichas serán pasibles de verificación tanto para las muestras presentadas como para las remesas entregadas en caso de resultar adjudicataria.

- ENTREGA

La entrega se realizara en la Planta de OSE ubicada en la localidad de Aguas Corrientes, no más allá de 30 días luego de la notificada la empresa suministradora del producto.

- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

  - En el arribo del suministro al Almacén de Aguas Corrientes, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones de los big-bags, su paletizado y protección conforme se indica en el Art. 5 de las presentes Especificaciones.

  - De existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá rechazar la entrega.

  - Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los big-bags, procediéndose a labrar Acta y se podrán rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el párrafo anterior.

  - Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

    - Al momento de la entrega se controlará la cantidad suministrada pesando el camión que transporta el suministro, a la entrada y a la salida en la balanza de la Planta de Aguas Corrientes y contando la cantidad de big-bags recibidos.

    - De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 30 (treinta) días calendario para entregar el producto faltante.

    - De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

  - De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. número de entrada de mercancía. El Prveedor será comunicado de la fecha y hora en que se realizará el muestreo, pudiendo concurrir al mismo un representante.

- MUESTREO E INSPECCIÓN

  - A efectos de verificar el cumplimiento de las presentes Especificaciones técnicas, O.S.E. inspeccionará y tomará muestras del producto para su posterior análisis en la/cada entrega realizada.

  - La toma de muestras se podrá realizar al momento de la recepción del producto y/o durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la misma.

  - Mientras se estén descargando los envases el personal asignado de O.S.E. inspeccionará el estado y correcto etiquetado de los envases.

  - Se extraerán muestras del 5% de los envases (big bags) los cuales serán seleccionados al azar, siendo el número máximo de envases muestreados 20 (veinte).

  - Se tomarán muestras en cantidades aproximadamente iguales de cada envase totalizando la porción muestral no menos de cinco kilogramos. Se evitará tener sesgo o preferencia en el proceso de elección, así como puntos fijos de extracción.

  - Las muestras extraídas se mezclarán  y posteriormente se continuará con un proceso de incuartación hasta llegar a la cantidad suficiente para llenar rápidamente tres envases, con cierre hermético y en la cantidad de aproximada de 200 (doscientos)  gramos cada uno.

  - Los envases se precintarán y etiquetarán, dejando en su etiqueta las siguientes constancias:

- Nombre del producto, marca y proveedor

- Número del Acta

- Número de Orden de la unidad muestral

- Fecha de extracción de la muestra

- Firma o rubrica del funcionario de OSE que realiza la extracción de muestras.

  - Se elaborará un Acta de la remesa donde se indique claramente, además de otra información que resulte pertinente:

- Nombre del producto, marca y proveedor

- Número de licitación o compra a la que corresponde la entrega.

- Cantidad total del producto recepcionado (kg)

- Cantidad de envases muestreados

- Fecha de extracción de la muestra

  - El acta será firmada por el funcionario de O.S.E. asignado a realizar el muestreo y por el representante del proveedor, si estuviera presente.

  - Si al momento de la recepción del producto no se encontrará presente el representante del proveedor esto no será razón para cancelar el muestreo.

  - Cualquiera de las partes puede dejar constancia en el Acta de lo que estimare pertinente, siempre que deje explícita su autoría, la firma de la otra parte no implica pronunciamiento sobre las constancias.

  - No se admitirá correcciones, raspaduras ni tachaduras en las etiquetas ni en las Actas.

  - Las muestras serán entregadas al laboratorio Central de OSE antes de las 48 (cuarenta y ocho) horas de la extracción junto con el Acta correspondiente y entregándolas bajo firma.

  - Dos de las muestras serán analizadas individualmente por el Laboratorio de O.S.E. (u otro que O.S.E. designe), y el resultado se expresará como el promedio de los resultados individuales obtenidos para cada una de ellas. La tercera muestra se mantendrá resguarda para analizar frente a discrepancias que pudieran surgir entre las partes respecto a resultados obtenidos en los ensayos anteriores.

  - El proveedor será informado de los resultados.

- PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo

Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados dentro del plazo fijado en el Art. 6 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto del suministro atrasado. Si al alcanzar este porcentaje máximo el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato.

Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas

Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el Art. 1, y las declaradas en la oferta, relativas a la información requerida en el Art. 4, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo.

Configurado este incumplimiento operarán además las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo.

Solo se admitirán tolerancias para el contenido de humedad aplicándose el siguiente criterio:

- Si %H <15 o %H >40, el proveedor deberá sustituir la remesa a su entero cargo.

- Si 15≤ %H <25 o 30> %H ≤40, se deducirá un monto equivalente al 2% (dos por ciento) del precio del contrato por cada 1% (uno por ciento) de apartamiento en el valor de la humedad con respecto a los valores establecidos en las especificaciones técnicas.

Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza

Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo.

Para suministros de importación

En todos los casos en los que exista un incumplimiento por parte del proveedor, este deberá asumir los costos de modificación que pudieran ser requeridos en la Carta de Crédito.

Penalidades por incumplimiento o defectos de la documentación para el caso en que la importación la realice O.S.E.

Serán de cargo del proveedor el pago de los gastos de almacenaje y agencia en las siguientes situaciones:

- Documentos entregados fuera del plazo estipulado.

- Documentos requeridos con errores y omisiones.

- Obligaciones del proveedor no asumidas en tiempo y forma; por ejemplo, la cancelación de los gastos locales.

En todos los casos en los que exista un incumplimiento por parte del proveedor, este deberá asumir los costos de modificación que pudieran ser requeridos en la carta de crédito.

La no presentación de la documentación en el plazo establecido, así como errores y omisiones dará derecho a O.S.E. de exigir al proveedor, el pago de todos los gastos incurridos y perjuicios ocasionados hasta el momento en que O.S.E. tenga en su poder y acepte la documentación acorde para gestionar el despacho de la mercadería.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE IMPORTACIÓN

A continuación se detallan las condiciones adicionales que deberán cumplir las ofertas que presenten cotizaciones de importación.

# PLAZO DE EMBARQUE  Y ENTREGA

  - Se aceptan únicamente embarques terrestres o entregas desde Zona Franca o cualquier otro depósito con franquicia aduanera.

  - Se deberá realizar 1 único embarque o entrega.

  - Para el embarque terrestre, el plazo será de un máximo de 15 días calendario en condición FCA.

  - Para la entrega en Zona Franca o Depósito con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 20 días calendario en condición CIF/CIP.

  - Los plazos se computarán a partir del día siguiente a la notificación de Adjudicación Definitiva.

  - Los plazos de embarque en condición FCA se utiliza para controlar el momento en el que el proveedor pone la mercadería en manos del porteador u otra persona designada por el comprador en el punto acordado, si lo hay, en el lugar designado en la fecha acordada o dentro del plazo estipulado para cada uno de los casos. Esta fecha será utilizada para controlar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor con relación al plazo de embarque estipulado en este numeral. De no cumplir con el mismo se informará del incumplimiento para la calificación del proveedor así como se aplicarán las multas por atraso en las entregas según corresponda.

  - El cumplimiento de la entrega en Zona Franca o Depósito con franquicia aduanera, que oficie según numeral 1.6, será cuando el proveedor entregue en la Oficina de Comercio Exterior de OSE la factura original y carta que transfiere la propiedad de la mercadería.

# TRANSFERENCIA DE COSTOS Y RIESGOS

  - El lugar de entrega de los bienes, la transferencia de costos y riesgos se regulará por las normas INCOTERMS 2010.

# FORMA DE COTIZAR

  - Se deberá completar obligatoriamente la TABLA DE PRECIOS 1.1 del Anexo 1, pudiendo optar el proveedor, en presentar, a su vez, una cotización por la totalidad de la oferta conforme a la TABLA DE PRECIOS 1.2 del mismo Anexo.

  - En la TABLA DE PRECIOS 1.1 del Anexo 1 (OBLIGATORIA), se solicita que los oferentes incluyan en su cotización, como mínimo, el siguiente desglose:

    - Descripción del material.

    - Cantidad ofrecida por ítem ofertado.

    - Moneda de la cotización.

    - Valor unitario FCA.

    - Valor unitario del Flete internacional.

    - Declarar el valor unitario CPT.

  - En la TABLA DE PRECIOS 1.2 del Anexo 1 (OPCIONAL), en caso de que se desee cotizar, se solicita que los oferentes incluyan en su oferta, como mínimo:

- Descripción del material.

- Cantidad ofrecida por ítem ofertado.

- Moneda de cotización.

- Valor unitario FCA.

- Valor total por ítem FCA.

- Valor total FCA.

- Valor total del flete internacional por todos los ítems ofertados.

- Declarar el valor CPT por la totalidad de los ítems ofertados.

3.4 El flete internacional deberá ser hasta el lugar de entrega plaza. La cotización se podrá realizar declarando un único precio por ítem por concepto de flete internacional o desglosando el costo del trayecto hasta frontera como flete internacional y el costo generado dentro del territorio nacional como flete interno.

3.5. Se deberá declarar la condición de venta.

3.6 En caso de cotizar y contratar seguro internacional, el mismo deberá ser realizado por el 110% del valor CIP, a la orden o endosado a Obras Sanitarias del Estado teniendo cobertura de embarques terrestres, cláusula A, Guerra y huelgas, todo riesgo, WPA, rotura y robo, del depósito del vendedor al depósito del comprador incluyendo.

3.7 Los precios declarados en las TABLAS DE PRECIOS 1.1 y 1.2 del Anexo 1, deberán ser al firme. De incluirse algún condicionante en la cotización, la oferta será rechazada.

3.8 Se solicita se presente el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo 2.

3.9 Para la consideración de la oferta será imprescindible suministrar la totalidad de los datos indicados como obligatorios.

# COMPARACIÓN DE OFERTAS

  - Además de lo estipulado en la presente compra, a los efectos de comparar la cotización de los bienes en condición de importación, se utilizará la información solicitada en las TABLAS DE PRECIOS del Anexo 1 y del FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo 2, en base a los siguientes criterios:

    - Se deberá completar obligatoriamente la TABLA DE PRECIOS 1.1 del Anexo 1.

    - La cotización de precio de la TABLA DE PRECIOS 1.1 del Anexo 1 deberá ser al firme, no pudiendo el oferente declarar un monto extra por adjudicación parcial.

    - Los datos de la TABLA DE PRECIOS 1.2 del Anexo 1, en caso de ser presentados, únicamente serán utilizados para la comparación y posible adjudicación total, sin excluir la posibilidad de tomar los precios declarados en la TABLA DE PRECIOS 1.1 del mismo Anexo a tales efectos.

    - En aquellos casos en los cuales no se cotice seguro internacional la Administración considerará para su comparación un 1% del valor FCA declarado.

    - En los casos que corresponda, la Administración le sumará por concepto de apertura de carta de crédito un 0,25% del valor CIP declarado o calculado según se estipula en este numeral.

    - En todos los casos, la Administración considerará los costos de DUA calculados en base a los tributos que la misma deba pagar.

    - En todos los casos, la Administración considerará los costos de honorarios de Despachante de Aduana según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta compra.

    - En los casos que corresponda, la Administración considerará los costos de flete interno según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta compra.

    - Si el oferente no declarase precio de intermediación no se contemplará ningún costo extra.

# DE LAS CONDICIONES DE PAGO

  - El pago de los bienes a ser importados por la Administración se efectuará en la moneda cotizada de la siguiente manera:

Contra Carta de Crédito según detalle:

    - El noventa por ciento (90%) del precio del INCOTERM adjudicado, se pagará contra presentación de la documentación requerida.

    - El diez por ciento (10%) del precio del INCOTERM adjudicado, se pagará dentro de los 30 días siguientes a la recepción y aceptación de los bienes en el lugar de entrega estipulado para plaza.

5.1.1 En la oferta se deberá indicar: nombre del beneficiario de la Carta de                  Crédito, dirección, ciudad, país, teléfono, correo electrónico y fax.

5.1.2 Para la apertura de la Carta de Crédito el proveedor tendrá 5 días corrido para comunicar su acuerdo o sugerir alguna modificación del borrador de la Carta de Crédito que oportunamente le haga llegar, vía correo electrónico, la Oficina de Comercio Exterior. Si transcurrido este plazo, el proveedor no se hubiera manifestado, la Oficina de Comercio Exterior considerará que los términos establecidos fueron aceptados por el beneficiario y procederá a abrir la Carta de Crédito. Si pasado este plazo, el beneficiario llegase a solicitar modificar alguna condición establecida en la misma, deberá asumir todos los costos que dicha modificación genere.

5.1.3 El oferente deberá  tener en cuenta que  el único costo que asumirá la Administración respecto a la Carta de Crédito  será el de la emisión de la misma, quedando todos los gastos bancarios de negociación así como aquellos que se generen fuera del país por cuenta del beneficiario.

  - De considerarse oportuno para OSE, esta podrá optar por otro medio de pago distinto a la carta de crédito. El pago se efectuará 100% luego de aceptada la mercadería, en los plazos establecidos en las Condiciones Generales para Compras Directas.

# DE LA DOCUMENTACIÓN

  - Se exigirá al momento del pago contra documentos, que los mismos se encuentren en condiciones para despachar la mercadería y cumplan con lo establecido previamente por la Oficina de Comercio Exterior.

  - Dentro de la documentación requerida, además de los documentos de embarque imprescindibles para el despacho, será necesario presentar de forma obligatoria el certificado de origen en cada uno de los embarques que se realicen.

  - La documentación deberá ser presentada según instrucciones establecidas por la Oficina de Comercio Exterior vía correo electrónico o según se definan por Carta de Crédito.

# DE LA ADJUDICACIÓN

  - La Administración se reserva el derecho de adjudicar el INCOTERM que esta determine conveniente. En consecuencia, podrá optar en adjudicar el flete y el seguro internacional declarado en las TABLA DE PRECIOS 1.1 y  1.2 del Anexo 1.

  - Los precios declarados en la TABLA DE PRECIOS 1.1 del Anexo 1, serán considerados por ítem por concepto, pudiendo la Administración adjudicar en forma total, parcial o fraccionada.

  - Los precios declarados en la TABLA DE PRECIOS 1.2 del Anexo 1, serán considerados para una posible adjudicación total, no pudiendo la Administración realizar, en base a los precios declarados en esta tabla, una adjudicación en forma parcial o fraccionada, salvo casos que queden enmarcados en el numeral 7.3.1.

    - Para los casos en los que el oferente presente la cotización según la TABLA DE PRECIOS 1.2 del Anexo 1 y uno o más ítems fueran desestimados por aspectos técnicos, dicha cotización podrá seguir siendo considerada con la deducción del precio FOB/FCA de dichos ítems, en forma global tanto para la comparación como para la adjudicación de la oferta.

  - Independientemente del INCOTERM adjudicado, la Administración se obliga a abonar los precios unitarios de intermediación, declarados en la TABLA DE PRECIOS 1.1 del Anexo 1 por ítem adjudicado y los globales en la TABLA DE PRECIO 1.2 del Anexo 1.

# COORDINACIÓN DE EMBARQUE

  - Aviso de embarque. Cuando sea contratado el flete internacional, por lo menos 3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para el embarque, el proveedor deberá comunicar  a la Oficina de Comercio Exterior (Departamento de Suministros), vía correo electrónico (comercio.exterior@ose.com.uy) la siguiente información:

- Número de compra.

- Suministro/s a embarcar.

- Valor del embarque.

- Fecha prevista de embarque.

    - La Administración comunicará al proveedor el momento a partir del cual podrá producirse el embarque, deslindando toda responsabilidad por los costos que pudieran originarse por incumplimiento de lo expresado.

  - Aviso de entrega. Cuando la adjudicación se realice bajo los términos FCA el proveedor deberá informar a la Oficina de Comercio Exterior (Departamento de Suministros), vía correo electrónico (comercio.exterior@ose.com.uy) la siguiente información una vez que la mercadería se encuentre pronta para retirar:

- Número de compra.

- Suministro/s a entregar.

- Valor de la entrega.

- Número de bultos.

- Tipo de bultos.

- Peso de cada bulto.

- Peso neto y bruto de todos los bultos.

- Lugar de entrega.

  - Emisión de documentos: La documentación deberá ser emitida acorde a las disposiciones vigentes, debiendo reflejar las condiciones de compra y pago acordadas.

# INCUMPLIMIENTO

  - Además de lo dispuesto por concepto de multas por atraso en las entregas para las Compras Directas, la Administración podrá exigir al proveedor el pago de los gastos de almacenaje y agencia en las siguientes situaciones:

- Documentos entregados fuera del plazo estipulado.

- Documentos requeridos con errores y omisiones.

- Obligaciones del proveedor no asumidas en tiempo y forma; por ejemplo, la cancelación de los gastos locales.

  - En caso de constatarse un faltante o rotura de mercadería al momento de recepcionar la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta  mercadería hasta dicho destino.

  - En caso de incumplimiento en las especificaciones técnicas de la mercadería el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio de la misma.

  - En todos los casos en los que exista un incumplimiento por parte del proveedor, este deberá asumir los costos de modificación que pudieran ser requeridos en la Carta de Crédito.

  - La no presentación de la documentación en el plazo establecido, así como errores y omisiones dará derecho a exigir por la Administración al proveedor, el pago de todos los gastos incurridos y perjuicios ocasionados hasta el momento en que la Administración tenga en su poder y acepte la documentación acorde para gestionar el despacho de la mercadería.

  - Será por cuenta del proveedor los cargos y perjuicios que pudieran ocasionar a la Administración el incumplimiento de lo referido en el Aviso de Embarque y la Emisión de documentos en las presentes Condiciones.

ANEXO 1

TABLA DE PRECIOS 1.1

Cotización obligatoria para ofertas de bienes a ser importados por OSE.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5** | 6 | 7 | 8 = (6+7) | 9* | 10= (8+9)* | 11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Cantidad | Moneda de cotización | País de procedencia (lugar de embarque) | Pr. unitario FOB o FCA Puerto / Aeropuerto o Lugar de embarque. | Pr. unitario del flete internacional hasta Puerto, Aeropuerto / Frontera/ Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera. | Pr. Unitario CFR/CPT Puerto/ Aeropuerto / Frontera/ Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera. | Pr. Unitario del seguro internacional | Pr. total por ítem CIF/CIP Puerto/ Aeropuerto / Frontera / Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera. | Pr. unitario por intermediación (impuestos incluidos) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Estos campos son únicamente obligatorios para las cotizaciones desde Zona Franca, Puerto o Aeropuerto Libre o cualquier otro Depósito con Franquicia Aduanera.

** Estos campos no son obligatorios.

ANEXO 1

TABLA DE PRECIOS 1.2

Cotización opcional para ofertas de bienes a ser importados por OSE.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5** | 6 | 7 = (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Cantidad | Moneda de cotización | País de procedencia (lugar de embarque) | Pr. unitario FOB o FCA Puerto / Aeropuerto o lugar de embarque. | Pr. Total FOB/ FCA por ítem |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Total FOB/FCA |  |
|  |  |  |  | 9 | Flete internacional hasta Puerto / Aeropuerto / Frontera / Z.F. |  |
|  |  |  |  | 10 (8+9) | CFR/CPT hasta Puerto / Aeropuerto / Frontera / Z.F. |  |
|  |  |  |  | 11* | Seguro Internacional |  |
|  |  |  |  | 12 (10+11)* | CIF/CIP hasta Puerto / Aeropuerto / Frontera / Z.F. |  |
|  |  |  |  | 13** | Precio por intermediación (Imp. Incluidos) |  |
|  |  |  |  | 14*** | TOTAL DE LA OFERTA |  |

*Estos campos son únicamente obligatorios para las cotizaciones desde Zona Franca, Puerto o Aeropuerto Libre o cualquier otro depósito con franquicia aduanera.

** Estos campos no son obligatorios.

*** Aclarar INCOTERM cotizado.

* Embarque Nº

Licitación

Oferente

Dirección

Tel

Fax

Email

Persona de contacto

* Medio de transporte cotizado

* Puerto/Aeropuerto de embarque o lugar designado

Material

Cantidad de bultos

Tipo de bultos

Medida de los bultos

Peso de cada bulto

Niveles de estiba que permite o especificar si no es estibable

* Peso bruto (kilos) total

* Peso neto (kilos ) total

Volumen (metros cúbicos) total

* Cantidad y tipo de contenedores si correspondiere

* Cantidad y tipo de equipos a utilizar (solo para emb. Terrestre)

Mercadería peligrosa (si/no)

Valor FOB/FCA de la mercadería

Valor del Flete internacional

ANEXO 2

FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE (OBLIGATORIO)

Se deberá suministrar la siguiente información POR CADA EMBARQUE previsto en las presentes Condiciones.

LOS DATOS APORTADOS EN ESTE FORMULARIO SE DEBERÁN AJUSTAR SUSTANCIALMENTE AL EMBARQUE REAL. DE CONSTATARSE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON OTRAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL MISMO LLAMADO O DIVERGENTES CON LA EXPERIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ÉSTA SE RESERVA EL DERECHO A UTILIZAR LOS DATOS QUE CONSIDERE RAZONABLES PARA REALIZAR EL COMPARATIVO.

*Estos datos deberán ser suministrados obligatoriamente.