ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10050331

CODIGO                    MATERIAL                                              CANTIDAD

954	                 JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM	              1.500 UN

959	                 JUNTA GIBAULT HF P/ PVC 315 MM	                40 UN

1987	              JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 200 X 250 MM      30 UN

1992   	    JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 200 X 200 MM     60 UN

CODIGO 954- Las Piezas Especiales de fundición para Redes de PVC estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

Las Piezas Especiales de fundición ferrosa estarán revestidas interior y exteriormente debiéndose indicar las características y Norma de ensayo utilizadas estando además de acuerdo a los planos del Catalogo de Piezas Especiales para Redes de PVC del año 1995.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 959 - Las Piezas Especiales de fundición para Redes de PVC estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

Las Piezas Especiales de fundición ferrosa estarán revestidas interior y exteriormente debiéndose indicar las características y Norma de ensayo utilizadas estando además de acuerdo a los planos del Catalogo de Piezas Especiales para Redes de PVC del año 1995.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 1987  - Junta Gibault para caño de F°C° 200 mm y para caño de PVC 250 mm.

Las dimensiones serán de acuerdo a las Juntas Gibault que figuran en el Catálogo de Piezas  y Aparatos Especiales OSE 1973  y el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC OSE 1995.

Las Piezas Especiales de fundición para Redes estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 1992 - Junta Gibault para caño de H°F° 200 mm y para caño de PVC 200 mm.

Las piezas solicitadas estarán de acuerdo a las condiciones establecidas en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición y Catálogo OSE 1995 para piezas de PVC.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

Plazo de entrega: En una única entrega dentro de los 120 días. Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación definitiva y se consideran puestos en los centros de distribución correspondientes.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota importante: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.

# Procedimiento de entrega y de recepción del suministro

# Entrega del suministro

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – 2208 4147 Int. 101/131

- Almacén Central Abayubá – 2320 0311

El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción del suministro

- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se rechazará la entrega.

- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en el Numeral 1 de esta memoria.

- Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

- De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.