ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10051795 – 10051796 – 10051797 -10051798 - 10051799

POS      CODIGO                          DETALLE                                  CANTIDAD

10        656                             BAUXITA	                           120.000 KGS

# Especificaciones técnicas y controles

- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1.1 Bauxita en polvo procesada en origen

El producto será utilizado para la fabricación de sulfato de aluminio, destinado a ser usado como coagulante en el tratamiento de agua para consumo humano.

1.2 La bauxita a suministrar debe ser del tipo trihidratada (gibbsita), debido a que por sus características de solubilidad se adapta mejor al proceso productivo de la planta de Aguas Corrientes.

1.3 El producto será molido para que el tamaño de partícula sea tal que el 100% pase por un tamiz ASTM N°60 y el 95% pase por un tamiz ASTM N°100.

1.4 Composición química

Aluminio (como Óxido de Aluminio - Al2O3): 	min. 54%

Hierro (como Óxido de Hierro - Fe2O3): 	máx.11%

Titanio (como Óxido de Titanio - TiO2)	: máx. 2%

Insolubles en Ácido Sulfúrico: 	máx. 7%

Pérdida por Calcinación (% peso): máx. 30%

Manganeso (como Óxido de Manganeso - MnO): máx. 0,1%

Humedad (% en peso): máx. 2%

1.5 Deberá estar libre de contaminantes que puedan afectar la salud de los consumidores. Esta condición deberá declararse específicamente.

- ENVASADO  Y TRANSPORTE

2.1 El envase será saco o bolsón del tipo conocido como "big-bag" nuevos, de aproximadamente 1.000 kg cada uno, con fuelle de descarga, del tipo descartable. El proponente indicará las características y material constitutivo de dichos sacos o bolsones.

2.2 Cada envase deberá estar identificado y precintado.

El rótulo debe incluir: nombre del producto, nombre del fabricante y número de lote de producción y debe estar unido y acondicionado para que permanezca en el envase desde el origen hasta la entrega en Aguas Corrientes.

2.3 Transporte

La carga deberá estar debidamente acondicionada y protegida, de modo que permita su uso por la Administración manteniendo las características originales del producto, de lo contrario la misma será rechazada por el técnico encargado de la recepción.

- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir:

- Identificación del producto (marca si corresponde) y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a las Especificaciones técnicas del suministro. Información que deberá presentarse en español, inglés o portugués.

- Origen e identificación del lugar de fabricación (dirección de la planta industrial, ciudad, país).

- Ficha técnica con especificaciones emitidas por el fabricante (composición, impurezas, granulometría). Información que deberá presentarse en español, inglés, o portugués.

- Informe de análisis de laboratorio de la composición de los parámetros listados en Art. 1.4 (expresado en porcentaje). Este informe podrá ser emitido por el fabricante y no deberá tener una antigüedad mayor a 6 meses. Se detallará en el informe: fecha de análisis, laboratorio, método empleado, número de lote, responsable técnico).

- Informe técnico con descripción de procesos e instalaciones para la producción y entrega del producto ofertado.

- Hoja de Seguridad del producto ofertado  en español (Decreto 307/09).

- Carta firmada del oferente comprometiéndose a retirar de la Usina de Aguas Corrientes los envases del producto una vez utilizados, incluyendo identificación de disposición final de los mismos por un tercero (empresa particular de reciclaje) o Intendencia (vertedero municipal).

- Declaración del fabricante de que el producto ofrecido está libre de contaminantes en grado que afecten la salud humana.

- CONTROLES EN RECEPCIÓN

4.1 - Certificado de calidad del proveedor

Deberá presentarse un certificado con cada remesa que detalle: números de partida, remesa, lotes y resultados para los parámetros del Numeral 1.3 y 1.4, métodos de análisis, laboratorio y Técnico responsable.

Este certificado deberá entregarse en el momento de la recepción de la remesa (o enviado previamente), en la sección Almacenes de Aguas Corrientes, donde se controlará el cumplimiento de este requisito. No se recibirá ninguna remesa de la que no se disponga de este certificado.

4.2 Control de envasado

La sección Almacenes de la Usina de Aguas Corrientes comenzará la recepción de una remesa luego de recibido el Certificado de calidad del proveedor.

Se evaluará el aspecto general de la carga, integridad de los big-bags, precintos, rótulos, presencia de humedad, existencia de manchas, etc. Se rechazarán a solo juicio de O.S.E. los big-bags que no sean nuevos y/o no estén identificados y/o la carga esté visiblemente húmeda y/o contengan objetos extraños y/o cualquier característica que haga dudar de la calidad del producto.

4.3 Control de cantidad

Al momento de la entrega se controlará la cantidad suministrada pesando el camión a la entrada y a la salida de la Usina de Aguas Corrientes.

4.4 Muestreo para análisis

A efectos de verificar el cumplimiento de las presentes Especificaciones técnicas, O.S.E. podrá tomar muestras del producto para su posterior análisis en cada entrega realizada.

La toma de muestras se realizará al momento de la recepción del producto.

Se extraerán muestras del 5% de los envases (big bags) los cuales serán seleccionados al azar.

Se tomarán muestras en cantidades aproximadamente iguales de cada envase totalizando la porción muestral no menos de cinco kilogramos.

Las muestras extraídas se mezclarán y se tomaran 3 muestras iguales y representativas en envases limpios y secos, con cierre hermético y en la cantidad aproximada de 500 (quinientos) gramos cada uno.

Los envases se precintarán y etiquetarán, dejando en su etiqueta las siguientes constancias:

- Nombre del producto, marca y proveedor

- Número del Acta

- Número de Orden de la unidad muestral

- Fecha de extracción de la muestra

- Firma del funcionario de OSE que realiza la extracción de muestras y el representante del proveedor (en caso de encontrarse presente)

Se elaborará un Acta de la remesa donde se indique claramente, además de otra información que resulte pertinente:

- Nombre del producto, marca y proveedor

- Número de licitación o compra a la que corresponde la entrega.

- Cantidad total del producto recibido (kg)

- Cantidad de envases muestreados

- Fecha de extracción de la muestra

El acta será firmada por el funcionario de O.S.E. asignado a realizar el muestreo y por el representante del proveedor.

Si al momento de la recepción del producto no se encontrará presente el representante del proveedor esto no será razón para cancelar el muestreo. En los casos en que el proveedor diera aviso de su retraso, el funcionario de O.S.E. a cargo del muestreo, previo aviso a su superioridad,  tomará la decisión de proseguir con lo establecido o esperar al representante del proveedor.

Cualquiera de las partes puede dejar constancia en el Acta de lo que estimare pertinente, siempre que deje explícita su autoría, la firma de la otra parte no implica pronunciamiento sobre las constancias.

No se admitirá correcciones, raspaduras ni tachaduras en las etiquetas ni en las Actas.

Las muestras serán entregadas al laboratorio Central de OSE antes de las 48 (cuarenta y ocho) horas de la extracción junto con el Acta correspondiente y entregándolas bajo firma.

Dos de las muestras serán analizadas individualmente por el Laboratorio de O.S.E. (u otro que O.S.E. designe), y el resultado se expresará como el promedio de los resultados individuales obtenidos para cada una de ellas. La tercera muestra se mantendrá resguarda para analizar frente a discrepancias que pudieran surgir entre las partes respecto a resultados obtenidos en los ensayos anteriores.

El proveedor será informado de los resultados.

- PENALIDADES

Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas

Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo.

Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo.

- ENTREGA

  - La primera entrega se realizara dentro de los primeros 30 días luego de la notificación.

6.2- Lugar de entrega plaza. Los materiales deberán entregarse en la sección de Almacenes de Aguas Corrientes, ubicada en la Avda.18 de Julio s/n , Villa Aguas Corrientes, Dpto. de Canelones ,en el horario de 6:30 a 11:30 hs..

*MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DIAS .

*FORMA DE PAGO: 60 FECHA DE FACTURA.

* EN CASO SE COTIZAR IMPORTACION SOLICITAR PLIEGO.